Ministru kabineta noteikumi Nr.27

Rīgā 2003.gada 20.janvārī	(prot. Nr.4, 26.§)

Grozījumi Ministru kabineta

1998.gada 9.jūnija noteikumos Nr.217

“Obligātās nekaitīguma prasības

materiāliem un priekšmetiem,

kas nonāk saskarē ar pārtiku”

Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites

uzraudzības likuma 10.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 1998.gada 9.jūnija noteikumos Nr.217 “Obligātās nekaitīguma prasības materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku” (Latvijas Vēstnesis, 1998, 174./175.nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 6.punktu;

1.2. izteikt 8.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

“8. Plastmasas ir organiski lielmolekulārie savienojumi, ko polimerizācijā, polikondensācijā, polipievienošanā vai citos līdzīgos procesos iegūst no molekulām ar mazāku molekulmasu vai iegūst, ķīmiski pārveidojot dabīgās lielmolekulas. Šādiem lielmolekulārajiem savienojumiem var pievienot citas vielas vai preparātus. Par plastmasu neuzskata:”;

1.3. papildināt noteikumus ar 8.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.6. silikonus.”;

1.4. papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

“10.1 Bakteriālas fermentācijas procesā iegūtie produkti, ko izmanto saskarē ar pārtiku, noteikti šo noteikumu 2.1 pielikumā.”;

1.5. papildināt noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

“16.1  Specifikācijas atsevišķām šo noteikumu 2., 2.1 un 3.pielikumā minētajām vielām ir noteiktas 3.1 pielikumā.”;

1.6. izteikt 22.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“22.2. 12 mg/kg vai 2 mg/dm2 — migrācijas testos, kur izmantoti citi pārtikas aizstājēji.”;

1.7. papildināt 24.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

“Vinilhlorīda migrāciju no plastmasas materiāliem un priekšmetiem pārtikā kontrolē, izmantojot metodi, kuras noteikšanas robeža ir 0,01 mg/kg.”;

1.8. izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

“25. Vinilhlorīda monomēra daudzumu materiālos un priekšmetos, kā arī iespējamo vinilhlorīda migrāciju pārtikā nosaka akreditētā laboratorijā, izmantojot šo noteikumu 4.1 pielikumā minēto references metodi. Ja tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams noteikt vinilhlorīda iespējamo migrāciju pārtikā, nosaka vinilhlorīda migrāciju pārtikas aizstājējā atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam. Laboratorijai ir tiesības izmantot citas analīžu metodes, ja var pierādīt, ka ar tām sasniedzama tikpat augsta noteikšanas robeža, precizitāte un pareizība kā ar 4.1 pielikumā minēto references metodi.”;

1.9. aizstāt 39.punktā vārdus “stikla un tekstilmateriāla” ar vārdiem “stikla, tekstilmateriāla un gumijas”;

1.10. papildināt noteikumus ar 40., 41. un 42.punktu šādā redakcijā:

“40. Līdz 2004.gada 31.decembrim saskarē ar pārtiku drīkst atrasties arī tādi materiāli un priekšmeti, kas izgatavoti no jebkura veida plastmasas vai kas pārklāti ar virsmas pārklājumiem, vai ir adhezīvi, ja materiāli un priekšmeti  satur vienu vai vairākas šādas vielas:

40.1. BADGE jeb 2,2-bis(4-hidroksifenil)propān-bis(2,3-epoksipropil) ēteri un dažus tā atvasinājumus: BADGE·H2O, BADGE·HCl, BADGE·2HCl un BADGE·H2O·HCl, ja to migrācijas robežu summa nepārsniedz 1 mg/kg vai 1 mg/6 dm2 pārtikas produktos vai pārtikas produktu aizstājējos (neskaitot analītisko pielaidi);

40.2. BFDGE jeb bis(hidroksifenil)metān-bis(2,3-epoksipropil) ēterus un dažus to atvasinājumus: BFDGE·H2O, BFDGE·HCl, BFDGE·2HCl un BFDGE·H2O·HCl, ja to migrācijas robežu summa kopā ar šo noteikumu 40.1.apakšpunktā minēto vielu migrāciju nepārsniedz 1 mg/kg vai 1 mg/6 dm2 pārtikas produktos vai pārtikas produktu aizstājējos (neskaitot analītisko pielaidi);

40.3. NOGE jeb novolaka glicidilēterus un tos NOGE komponentus, kuri satur vairāk nekā divus benzola gredzenus un vismaz vienu epoksigrupu, kā arī to atvasinājumus, kam ir hlorhidrīna funkcijas un kuru molekulmasa ir mazāka par 1000 daltoniem, ar noteikšanas robežu 0,2 mg/6 dm2 (ieskaitot analītisko pielaidi).

41. Ja materiālu vai priekšmetu marķējumā nav norādes, ka tos paredzēts izmantot tikai saskarē ar tādiem pārtikas produktiem, par kuriem ir pierādīts, ka šo noteikumu 40.1. un 40.2.apakšpunktā minēto vielu migrācijas robežu summa netiek pārsniegta, tad, nosakot migrāciju ūdens šķīdumos, jāņem vērā arī BADGE·2H2O un BFDGE·2H2O iespējamā migrācija.

42. Šo noteikumu 40.punktā noteiktos ierobežojumus neattiecina uz tādiem konteineriem vai glabāšanas tvertnēm ar savienotājcauruļvadiem, kuru tilpums pārsniedz 10000 litru un kuras ir pārklātas ar speciāliem īpaši izturīgiem pārklājumiem.”;

1.11. papildināt noteikumus ar informatīvu atsauci šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 80/766/EEC, 81/432/EEC, 1999/91/EC, 2001/62/EC, 2002/16/EC, 2002/17/EC un 2002/72/EC.”;

1.12. izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);

1.13. papildināt noteikumus ar 2.1 pielikumu (2.pielikums);

1.14. izteikt 3.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums);

1.15. papildināt noteikumus ar 3.1 pielikumu (4.pielikums);

1.16. papildināt noteikumus ar 4.1 pielikumu (5.pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.martu.

Ministru prezidents E.Repše

Veselības ministrs Ā.Auders

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.martu.

1.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 20.janvāra noteikumiem Nr.27

“2.pielikums

Ministru kabineta

1998.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.217

Plastmasas materiālu un priekšmetu ražošanā atļautās izejvielas

Nr. 	EEC 	CAS	Izejvielas ķīmiskais nosaukums 	Izejvielas ķīmiskais nosaukums 	Ierobežojumi vai specifikācijas***

p.k.	Nr.*	Nr.**	latviešu valodā	angļu valodā

1	2	3	4	5	6

1. 	10030	000514-10-3	Abietīnskābe	Abietic acid

2. 	10060	000075-07-0	Acetaldehīds	Acetaldehyde	SML(T) = 6 mg/kg (summāri EEC

Nr.10060 un 23920 )

3. 	10090	000064-19-7	Etiķskābe	Acetic acid

4. 	10120	000108-05-4	Etiķskābes vinilesteris	Acetic acid, vinyl ester	SML = 12 mg/kg

5. 	10150	000108-24-7	Etiķskābes anhidrīds	Acetic anhydride

6. 	10210	000074-86-2	Acetilēns	Acetylene

7. 	10630	000079-06-1	Akrilamīds	Acrylamide	SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)

8. 	10660	015214-89-8	2-Akrilamido-2-metilpropānsulfoskābe	2-Acrylamido-2-methylpropane- sulphonic acid	SML = 0,05 mg/kg

9. 	10690	000079-10-7	Akrilskābe	Acrylic acid

10. 	10750	002495-35-4	Akrilskābe, benzilesteris	Acrylic acid, benzyl ester

11. 	10780	000141-32-2	Akrilskābe, n-butilesteris	Acrylic acid, n-butyl ester

12. 	10810	002998-08-5	Akrilskābe, sek-butilesteris	Acrylic acid, sec-butyl ester

13. 	10840	001663-39-4	Akrilskābe, terc-butilesteris	Acrylic acid, tert-butyl ester

14. 	11000	050976-02-8	Akrilskābes diciklopentadienilesteris	Acrylic acid, dicyclopentadienyl ester	QMA = 0,05 mg/6 dm2

15. 	11245	002156-97-0	Akrilskābes dodecilesteris	Acrylic acid, dodecyl ester	SML =0,05 mg/kg (pastāv risks, ka SML

var būt pārsniegts taukus saturošas pārtikas

aizstājējos)

16. 	11470	000140-88-5	Akrilskābe, etilesteris	Acrylic acid, ethyl ester

17. 	11510	000818-61-1	Akrilskābe, hidroksietilesteris	Acrylic acid, hydroxyethyl ester  	Sk. “Akrilskābe, monoesteris ar etilēnglikolu”

18. 	11530	00999-61-1	Akrilskābe, 2-hidroksipropilesteris	Acrylic acid,2-hydroxypropyl ester	QMA = 0,05 mg/6 dm2

19. 	11590	000106-63-8	Akrilskābe, izobutilesteris	Acrylic acid, isobutyl ester

20. 	11680	000689-12-3	Akrilskābe, izopropilesteris	Acrylic acid, isopropyl ester

21. 	11710	000096-33-3	Akrilskābe, metilesteris	Acrylic acid, methyl ester

22. 	11830	000818-61-1	Akrilskābe, monoesteris ar  etilēnglikolu	Acrylic acid, monoester with  ethyleneglycol

23. 	11890	002499-59-4	Akrilskābe, n-oktilesteris	Acrylic acid, n-octyl ester

24. 	11980	000925-60-0	Akrilskābe, propilesteris	Acrylic acid, propyl ester

25. 	12100	000107-13-1	Akrilnitrils	Acrylonitrile	SML = ND (DL = 0,020 mg/kg, ieskaitot

metodes kļūdu)

26. 	12130	000124-04-9	Adipīnskābe	Adipic acid

27. 	12265	004074-90-2	Adipīnskābes divinilesteris	Adipic acid, diinyl ester	QM = 5 mg/kg FP. Lietojams tikai

komonomēra veidā

28. 	12280	002035-75-8	Adipīnskābes anhidrīds	Adipic anhydride

29. 	12310		Albumīns	Albumin

30. 	12340		Albumīns, koagulēts ar formaldehīdu	Albumin, coagulated by formaldehyde

31. 	12375		Alifātiskie, piesātinātie, lineārie,  	Alcohols, aliphatic, monohydric,

pirmējie monospirti (C4-C22)	saturated, linear, primary (C4-C22)

32. 	12670	002855-13-2	1-Amino-3-aminometil-3,5,5-trimetil-	1-Amino-3-aminomethyl- 3,5,5-	SML = 6 mg/kg

cikloheksāns	trimethylcyclohexane

33. 	12761	000693-57-2	12-Aminododekānskābe	12-Aminododecanoic acid	SML = 0,05 mg/kg

34. 	12763	00141-43-5	2-Aminoetanols	2-Aminoethanol	SML = 0,05 mg/kg (tikai netiešai saskarei

ar pārtiku aiz PET slāņa, bet nav lietojams

polimēros, kas saskaras ar pārtiku, ja šo

noteikumu 4.pielikumā ir noteikts pārtikas

aizstājēja D lietojums)

35. 	12765	84434-12-8	N-(2-aminoetil)-beta-alanīns, nātrija sāls	N-(2-aminoethyl)-beta-alanine, sodium salt	SML = 0,05 mg/kg

36. 	12788	002432-99-7	11-Aminoundekānskābe	11-Aminoundecanoic acid	SML =  5 mg/kg)

37. 	12789	007664-41-7	Amonjaks	Ammonia

38. 	12820	000123-99-9	Azelaīnskābe	Azelaic acid

39. 	12970	004196-95-6	Azelaīnskābes anhidrīds	Azelaic anhydride

40. 	13000	001477-55-0	1,3-Benzoldimetānamīns	1,3-Benzenedimethanamine	SML = 0,05 mg/kg

41. 	13060	004422-95-1	1,3,5-Benzoltrikarbonskābes trihlorīds	1,3-Benzenetricarboxylic acid trichloride	QMA = 0,05 mg/6 dm2 (mērīts kā 1,3,5-

benzoltrikarbonskābe)

42. 	13075	00091-76-9 	Benzguanamīns	Benzoguanamine	Sk. “2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazīns”

43. 	13090	000065-85-0	Benzoskābe	Benzoic acid

44. 	13150	000100-51-6	Benzilspirts	Benzyl alcohol

45. 	13180	000498-66-8	Biciklo (2.2.1)hept-2-ēns (=norbornēns)	Bicyclo (2.2.1)hept-2-ene (=norbornene)	SML = 0,05 mg/kg

46. 	13210	001761-71-3	Bis(4-aminocikloheksil) metāns	Bis(4-aminocyclohexyl) methane	SML = 0,05 mg/kg

47. 	13326	000111-46-6	Bis(2-hidroksietil) ēteris	Bis(2-hydroxyethyl) ether	Sk. “Dietilēnglikols”

48. 	13380	000077-99-6	2,2-Bis(hidroksimetil)-1-butanols	2,2-Bis(hydroxymethyl)-1-butanol	Sk. “1,1,1-Trimetilolpropāns”

49. 	13390	000105-08-8	1,4-Bis(hidroksimetil) cikloheksāns	1,4-Bis(hydroxymethyl)- cyclohexane

50. 	13395	04767-03-7	2,2-Bis(hidroksimetil) propionskābe	2,2-Bis(hydroxymethyl) propionic acid	QMA = 0,05 mg/6 dm2

51. 	13480	000080-05-7	2,2-Bis(4-hidroksifenil) propāns	2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane	SML = 3 mg/kg

52. 	13510	001675-54-3	2,2- Bis(4-hidroksifenil) propān-bis(2,3- 	2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane-bis	SML = 1 mg/kg ( pastāv risks, ka vielas

epoksipropil) ēteris  (=BADGE)	(2,3-epoxypropyl) ether  (=BADGE)	migrācija pasliktina tās pārtikas organoleptiskos

rādītājus, kura saskaras ar materiālu, un ka

gatavais produkts neatbilst šiem noteikumiem)

Atļauts līdz 2004.gada 31.decembrim

53. 	13530	038103-06-9	2,2-Bis(4-hidroksifenil)propāna bis	2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane- bis	SML = 0,05 mg/kg

(ftalskābes anhidrīds)	(phthalic anhydride)

54. 	13550	000110-98-5	Bis(hidroksipropil) ēteris	Bis(hydroxypropyl) ether	Sk. “Dipropilēnglikols”

55. 	13560	005124-30-1	Bis(4-izocianātcikloheksil) metāns	Bis(4-isocyanatocyclohexyl)methane	Sk. “Dicikloheksilmetān-4,4'-diizocianāts”

56. 	13600	047465-97-4	3,3-Bis(3-metil-4-hidroksifenil)- 2-	3,3-Bis(3-methyl-4-hydroxyphenyl)- 2-	SML = 1,8 mg/kg

indolinons	indolinone

57. 	13607	000080-05-7	Bisfenols A	Bisphenol A	Sk. “2,2-Bis(4-hidroksifenil) propāns”

58. 	13610	001675-54-3	Bisfenola A bis(2,3-epoksipropil) ēteris	Bisphenol A bis(2,3-epoxypropyl)  ether	Sk. “2,2-bis(4-hidroksifenil)propāna

bis(2,3-epoksipropil) ēteris”

59. 	13614	038103-06-9	Bisfenola A bis(ftalskābes anhidrīds)	Bisphenol A bis(phthalic  anhydride)	Sk. “2,2-Bis(4-hidroksifenil)propāna

bis(ftalskābes anhidrīds)”

60. 	13617	00080-09-1	Bis-fenols S	Bisphenol S	Sk. “4,4'-dihidroksidifenilsulfons”

61. 	13620	10043-35-3	Borskābe	Boric acid	SML(T) = 6 mg/kg  (izteikts kā bors  summāri

EEC  Nr.13620, 36840, 40320 un 87040)

62. 	13630	000106-99-0	Butadiēns	Butadiene	QM = 1 mg/kg FP vai SML = ND (DL =

0,020 mg/kg, ieskaitot metodes kļūdu)

63. 	13690	000107-88-0	1,3-Butāndiols	1,3-Butanediol

64. 	13720	00110-63-4	Butān-1,4-diols	1,4-Butanediol	SML(T) = 0,05 mg/kg  (summāri EEC

Nr.13720 un 40580)

65. 	13780	002425-79-8	1,4-Butāndiol bis(2,3-epoksipropil) ēteris	1,4-Butanediol bis(2,3-epoxypropyl) ether	QM = 1 mg/kg FP (izteikts kā epoksigrupa,

molekulmasa = 43)

66. 	13810	00505-65-7	1,4-Butāndiola savienojums ar formaldehīdu	1,4-Butanediol formal	QMA = 0,05 mg/6 dm2

67. 	13840	000071-36-3	1-Butanols	1-Butanol

68. 	13870	000106-98-9	1-Butēns	1-Butene

69. 	13900	000107-01-7	2-Butēns	2-Butene

70. 	13932	00598-32-3	3-Butēn-2-ols	3-Buten-2-ol	QMA = ND (DL = 0,02 mg/6 dm2)

Lietojams tikai komonomēra veidā polimēra

piedevas gatavošanai

71. 	14020	000098-54-4	4-Terc-Butilfenols	4-tert-Butylphenol	SML = 0,05 mg/kg

72. 	14110	000123-72-8	Butiraldehīds	Butyraldehyde

73. 	14140	000107-92-6	Sviestskābe	Butyric acid

74. 	14170	000106-31-0	Sviestskābes anhidrīds	Butyric anhydride

75. 	14200	000105-60-2	Kaprolaktāms	Caprolactam	SML(T) = 15mg/kg  (summāri EEC

Nr.14200, 14230 un 41840 )

76. 	14230	002123-24-2	Kaprolaktāma nātrija sāls	Caprolactam, sodium salt	SML(T) = 15mg/kg (summāri EEC Nr.14200,

14230 un 41840, izteikts kā kaprolaktāms)

77. 	14320	000124-07-2	Kaprilskābe	Caprylic acid

78. 	14350	000630-08-0	Oglekļa monooksīds	Carbon monoxide

79. 	14380	000075-44-5	Karbonilhlorīds	Carbonyl chloride	QM = 1 mg/kg FP

80. 	14411	008001-79-4	Rīcineļļa	Castor oil

81. 	14500	009004-34-6	Celuloze	Cellulose

82. 	14530	007782-50-5	Hlors	Chlorine

83. 	14570	000106-89-8	1-Hlor-2,3-epoksipropāns	1-Chloro-2,3-epoxypropane  	Sk. “Epihlorhidrīns”

84. 	14650	000079-38-9	Hlortrifluoretilēns 	Chlorotrifluoroethylene	QMA = 0,5 mg/6dm2

85. 	14680	000077-92-9	Citronskābe	Citric acid

86. 	14710	000108-39-4	m-Krezols	m-Cresol

87. 	14740	000095-48-7	o-Krezols	o-Cresol

88. 	14770	000106-44-5	p-Krezols	p-Cresol

89. 	14841	000599-64-4	4-Kumilfenols	4-Cumylphenol	SML = 0,05 mg/kg

90. 	14880	000105-08-8	1,4-Cikloheksāndimetanols	1,4-Cyclohexanedimethanol	Sk. “1,4- Bis(hidroksimetil)- cikloheksāns”

91. 	14950	003173-53-3	Cikloheksilizocianāts	Cyclohexyl isocyanate	QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā NCO —

summāri EEC  Nr.14950, 15700, 16240,

16570, 16600, 16630, 18640, 19110,

22332, 22420, 22570, 25210, 25240,

25270)

92. 	15030	00931-88-4	Ciklooktēns	Cyclooctene	SML = 0,05 mg/kg (lietojams polimēros,

kas saskaras ar pārtiku, ja šo noteikumu

4.pielikumā ir noteikts pārtikas aizstājēja

D lietojums)

93. 	15070	001647-16-1	1,9-Dekadiēns	1,9-Decadiene	SML = 0,05 mg/kg

94. 	15095	000334-48-5	Dekānskābe	 Decanoic acid

95. 	15100	000112-30-1	1-Dekanols	1-Decanol

96. 	15130	000872-05-9	1-Decēns	1-Decene	SML = 0,05 mg/kg

97. 	15250	000110-60-1	1,4-Diaminobutāns	1,4-Diaminobutane

98. 	15272	000107-15-3	1,2-Diaminoetāns	1,2-Diaminoethane	Sk. “Etilēndiamīns”

99. 	15274	000124-09-4	1,6-Diaminoheksāns	1,6-Diaminohexane	Sk. “Heksametilēndiamīns”

100. 	15310	00091-76-9	2,4-Diamino-6-fenil-1,3,5-triazīns	2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine	QMA = 5 mg/6 dm2

101. 	15370	03236-53-1	1,6-Diamino-2,2,4-trimetilheksāns	1,6-Diamino-2,2,4-trimethylhexane	QMA = 5 mg/6 dm2

102. 	15400	03236-54-2	1,6-Diamino-2,4,4-trimetilheksāns	1,6-Diamino-2,4,4-trimethylhexane	QMA = 5 mg/6 dm2

103. 	15565	000106-46-7	1,4-Dihlorbenzols	1,4-Dichlorobenzene	SML = 12 mg/kg

104. 	15610	00080-07-9	4,4'-Dihlorodifenilsulfons	4,4' -Dichlorodiphenyl sulphone	SML = 0,05 mg/kg

105. 	15700	005124-30-1	Dicikloheksilmetān-4,4'-diizocianāts	Dicyclohexylmethane-4,4'- diisocyanate	QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā  NCO —

summāri EEC  Nr.14950, 15700, 16240,

16570, 16600, 16630, 18640, 19110,

22332, 22420, 22570, 25210, 25240,

25270)

106. 	15760	000111-46-6	Dietilēnglikols	Diethyleneglycol 	SML(T) = 30 mg/kg (summāri EEC Nr.15760,

16990, 47680, 53650 un 89440)

107. 	15790	000111-40-0	Dietilēntriamīns	Diethylenetriamine	SML = 5 mg/kg

108. 	15820	000345-92-6	4,4'-Difluorbenzofenons	4,4'-Difluorobenzophenone	SML = 0,05 mg/kg

109. 	15880	000120-80-9	1,2-Dihidroksibenzols	1,2-Dihydroxybenzene	SML = 6 mg/kg

110. 	15910	000108-46-3	1,3-Dihidroksibenzols	1,3-Dihydroxybenzene	SML = 2,4 mg/kg

111. 	15940	000123-31-9	1,4-Dihidroksibenzols	1,4-Dihydroxybenzene	SML = 0,6 mg/kg

112. 	15970	000611-99-4	4,4'-Dihidroksibenzofenons	4,4'-Dihydroxybenzophenone	SML(T) = 6 mg/kg (summāri EEC  Nr.15970,

48640, 48720, 48880, 61280, 61360

un 61600)

113. 	16000	000092-88-6	4,4'-Dihidroksidifenils	4,4'-Dihydroxybiphenyl	SML = 6 mg/kg

114. 	16090	00080-09-1	4,4'-Ddihidroksidifenilsulfons	4,4 ‘ -Dihydroxydiphenyl sulphone	SML = 0,05 mg/kg

115. 	16150	000108-01-0	Dimetilaminoetanols	Dimethylaminoethanol	SML = 18 mg/kg

116. 	16240	000091-97-4	3,3'-Dimetil-4,4'-diizocianātdifenils	3,3'-Dimethyl-4,4'-diisocyanato- biphenyl	QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā NCO —

summāri EEC  Nr.14950, 15700, 16240,

16570, 16600, 16630, 18640, 19110,

22332, 22420, 22570, 25210, 25240,

25270)

117. 	16360	000576-26-1	2,6-Dimetilfenols	2,6- Dimethylphenol	SML = 0,05 mg/kg

118. 	16390	00126-30-7	2,2-Dimetil-1,3-propāndiols	2,2-Dimethyl-1,3-propanediol	SML = 0,05 mg/kg

119. 	16450	000646-06-0	1,3-Dioksolāns	1,3-Dioxolane	SML = 0,05 mg/kg

120. 	16480	000126-58-9	Dipentaeritrīts	Dipentaerythritol

121. 	16570	004128-73-8	4,4'-Diizocianāta difenilēteris	Diphenyl ether-4,4'-diisocyanate	QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā  NCO —

summāri EEC  Nr.14950, 15700, 16240,

16570, 16600, 16630, 18640, 19110,

22332, 22420, 22570, 25210, 25240,

25270)

122. 	16600	005873-54-1	Difenilmetāna 2,4'-diizocianāts	Diphenylmethane-2,4'-diisocyanate	QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā  NCO —

summāri EEC Nr. 14950, 15700, 16240,

16570, 16600, 16630, 18640, 19110,

22332, 22420, 22570, 25210, 25240,

25270)

123. 	16630	000101-68-8	Difenilmetāna 4,4'-diizocianāts	Diphenylmethane-4,4'-diisocyanate	QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā  NCO —

summāri EEC  Nr.14950, 15700, 16240,

16570, 16600, 16630, 18640, 19110,

22332, 22420, 22570, 25210, 25240,

25270)

124. 	16650	00127-63-9	Difenilsulfons	Diphenyl sulphone	SML(T) = 3 mg/kg (summāri EEC

Nr.16650 un 51570 )

125. 	16660	000110-98-5	Dipropilēnglikols	Dipropyleneglycol

126. 	16690 	01321-74-0 	Divinilbenzols	Divinylbenzene	QMA = 0,01 mg/6 dm2 vai SML = ND

(DL = 0,02 mg/kg, ieskaitot analītisko

pielaidi divinilbenzola un etilvinilbenzola

summai un atbilstīgi specifikācijām, kas

paredzētas šo noteikumu 3.1 pielikumā)

127. 	16694	013811-50-2	N,N’-Divinil-2-imidazolidinons	N,N’-Divinyl-2-imidazolidinone	QM = 5 mg/kg FP

128. 	16697 	00693-23-2 	n-Dodekāndiskābe	n-Dodecanedioic acid

129. 	16704	000112-41-4	1-Dodecēns	1-Dodecene	SML = 0,05 mg/kg

130. 	16750	000106-89-8	Epihlorhidrīns	Epichlorohydrin	QM = 1 mg/kg FP

131. 	16780	000064-17-5	Etanols	Ethanol

132. 	16950	000074-85-1	Etilēns	Ethylene

133. 	16960	000107-15-3	Etilēndiamīns	Ethylenediamine	SML = 12 mg/kg

134. 	16990	000107-21-1	Etilēnglikols	Ethyleneglycol	SML(T) = 30 mg/kg (summāri EEC Nr.15760,

16990, 47680, 53650 un 89440)

135. 	17005	000151-56-4	Etilēnimīns	Ethyleneimine	SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)

136. 	17020	000075-21-8	Etilēnoksīds	Ethylene oxide	QM = 1 mg/kg FP

137. 	17050	000104-76-7	2-Etil-1-heksanols	2-Ethyl-1-hexanol	SML = 30 mg/kg

138. 	17160	000097-53-0	Eigenols	Eugenol	SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, ieskaitot

analītisko pielaidi)

139. 	17170	061788-47-4	Taukskābes, kokosriekstu	Fatty acids, coco

140. 	17200	068308-53-2	Taukskābes, sojas	Fatty acids, soya

141. 	17230	061790-12-3	Taukskābes, taleļļa	Fatty acids, tall oil

142. 	17260	000050-00-0	Formaldehīds	Formaldehyde	SML(T) = 15 mg/kg (summāri EEC

Nr.17260 un 18670)

143. 	17290	000110-17-8	Fumārskābe	Fumaric acid

144. 	17530	000050-99-7	Glikoze	Glucose

145. 	18010	000110-94-1	Glutārskābe	Glutaric acid

146. 	18070	000108-55-4	Glutārskābes anhidrīds	Glutaric anhydride

147. 	18100	000056-81-5	Glicerīns	Glycerol

148. 	18220	008564-88-5	N-Heptilaminoundekānskābe	N-Heptylaminoundecanoic acid	SML = 0,05 mg/kg (ir risks, ka SML var būt

pārsniegts taukus saturošas pārtikas aizstājējos)

149. 	18250	000115-28-6	Heksahlorendometilēn- tetrahidroftalskābe	Hexachloroendomethylene- 	SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)

tetrahydrophthalic acid

150. 	18280	000115-27-5	Heksahlorendometilēntetrahidroftāl- 	Hexachloroendomethylene- 	SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)

skābes anhidrīds	tetrahydrophthalic anhydride

151. 	18310	036653-82-4	1-Heksadekanols	1-Hexadecanol

152. 	18430	000116-15-4	Heksafluorpropilēns	Hexafluoropropylene	SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)

153. 	18460	000124-09-4	Heksametilēndiamīns	Hexamethylenediamine	SML = 2,4 mg/kg

154. 	18640	000822-06-0	Heksametilēndiizocianāts	Hexamethylene diisocyanate	QM(T)= 1 mg/kg (izteikts kā NCO —

summāri EEC  Nr.14950, 15700, 16240,

16570, 16600, 16630, 18640, 19110,

22332, 22420, 22570, 25210, 25240,

25270)

155. 	18670	000100-97-0	Heksametilēntetramīns	Hexamethylenetetramine	SML(T) = 15 mg/kg  (summāri EEC  Nr.17260

un 18670, izteikts kā  formaldehīds )

156. 	18820	000592-41-6	1-Heksēns	1-Hexene	SML = 3 mg/kg

157. 	18867	000123-31-9	Hidrohinons	Hydroquinone	Sk. “1,4-Dihidroksibenzols”

158. 	18880	000099-96-7	p-Hidroksibenzoskābe	p-Hydroxybenzoic acid

159. 	18897	16712-64-4	6-Hidroksi-2-naftalīnkarbonskābe	6-Hydroxy-2-naphtalenecarboxylic acid	SML = 0,05 mg/kg

160. 	18898	103-90-2	N-(4-hidroksifenil) acetamīds	N-(4-Hydroxyphenyl) acetamide	Tikai lietošanai šķidros kristālos un aiz

barjerslāņa daudzslāņu plastmasās

161. 	19000	000115-11-7	Izobutēns	Isobutene

162. 	19060	000109-53-5	Izobutilvinilēteris	Isobutyl vinyl ether	QM = 5 mg/kg FP

163. 	19110	04098-71-9	1-Izocianāta-3-izocionātametil-3,5,5-	1-Isocyanato-3-isocyanatomethyl- 3,5,5-	QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā  NCO —

trimetilcikloheksāns	trimethylcyclohexane	summāri EEC  Nr.14950, 15700, 16240,

16570, 16600, 16630, 18640, 19110,

22332, 22420, 22570, 25210, 25240,

25270)

164. 	19150	000121-91-5	Izoftalskābe	Isophthalic acid	SML = 5 mg/kg

165. 	19210	001459-93-4	Izoftalskābe, dimetilesteris	Isophthalic acid, dimethyl ester	SML = 0,05 mg/kg

166. 	19243	00078-79-5	Izoprēns	Isoprene	Sk. “2-Metil-1,3-butadiēns”

167. 	19270	000097-65-4	Itakonskābe	Itaconic acid

168. 	19460	000050-21-5	Pienskābe	Lactic acid

169. 	19470	000143-07-7	Laurīnskābe 	Lauric acid

170. 	19480	002146-71-6	Laurīnskābes vinilesteris	Lauric acid, vinyl ester

171. 	19490	00947-04-6	Laurolaktāms	Laurolactam	SML = 5 mg/kg

172. 	19510	011132-73-3	Lignoceluloze	Lignocellulose

173. 	19540	000110-16-7	Maleīnskābe	Maleic acid	SML(T) = 30 mg/kg (summāri EEC

Nr.19540, 19960 un 64800)

174. 	19960	000108-31-6	Maleīnskābes anhidrīds	Maleic anhydride 	SML(T) = 30 mg/kg (izteikts kā

maleīnskābe — summāri EEC  Nr.19540,

19960 un 64800)

175. 	19975	000108-78-1	Melamīns	Melamine	Sk. “2,4,6-Triamino- 1,3,5-triazīns”

176. 	19990	000079-39-0	Metakrilamīds	Methacrylamide 	SML = ND (DL= 0,02 mg/kg, iekļauta

analītiskā pielaide)

177. 	20020	000079-41-4	Metakrilskābe	Methacrylic acid

178. 	20050	000096-05-9	Metakrilskābes alilesteris	Methacrylic acid, allyl ester	SML = 0,05 mg/kg

179. 	20080	002495-37-6	Metakrilskābe, benzilesteris	Methacrylic acid, benzyl ester

180. 	20110	000097-88-1	Metakrilskābe, butilesteris	Methacrylic acid, butyl ester

181. 	20140	002998-18-7	Metakrilskābe, sek-butilesteris	Methacrylic acid, sec-butyl ester

182. 	20170	000585-07-9	Metakrilskābe, terc-butilesteris	Methacrylic acid, tert-butyl ester

183. 	20260	00101-43-9	Metakrilskābe, cikloheksilesteris	Methacrylic acid,cyclohexyl ester	SML = 0,05 mg/kg

184. 	20410	02082-81-7	Metakrilskābe, diesteris ar 1,4-butāndiolu	Methacrylic acid,diester with 1,4- butanediol	SML = 0,05 mg/kg

185. 	20530	002867-47-2	Metakrilskābes 2-(dimetilamino) etilesteris	Methacrylic acid, 2-(dimethylamino)ethyl 	SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, ieskaitot

ester	analītisko pielaidi)

186. 	20590	00106-91-2	Metakrilskābe, 2,3-epoksipropilesteris	Methacrylic acid,2,3-epoxypropyl ester	QMA = 0,02 mg/6 dm2

187. 	20890	000097-63-2	Metakrilskābe, etilesteris	Methacrylic acid, ethyl ester

188. 	21010	000097-86-9	Metakrilskābe, izobutilesteris	Methacrylic acid, isobutyl ester

189. 	21100	004655-34-9	Metakrilskābe, izopropilesteris	Methacrylic acid, isopropyl ester

190. 	21130	000080-62-6	Metakrilskābe, metilesteris	Methacrylic acid, methyl ester

191. 	21190	000868-77-9	Metakrilskābe, monoesteris  ar etilēnglikolu 	Methacrylic acid, monoester with

ethyleneglycol

192. 	21280	002177-70-0	Metakrilskābe, fenilesteris	Methacrylic acid, phenyl ester

193. 	21340	002210-28-8	Metakrilskābe, propilesteris	Methacrylic acid, propyl ester

194. 	21460	000760-93-0	Metakrilskābes anhidrīds	Methacrylic anhydride

195. 	21490	000126-98-7	Metakrilnitrils	Methacrylonitrile	SML = ND (DL = 0,020 mg/kg, ieskaitot

analītisko pielaidi)

196. 	21520	01561-92-8	Metalilsulfonskābe, nātrija sāls	Methallylsulphonic acid,sodium salt	SML = 5 mg/kg

197. 	21550	000067-56-1	Metanols	Methanol

198. 	21640	00078-79-5	2-Metil-1,3-butadiēns	2-Methyl-1,3-butadiene	QM = 1 mg/kg FP vai SML = ND

(DL = 0,02 mg/kg, ieskaitot analītisko pielaidi)

199. 	21730	000563-45-1	3-Metil-1-butēns	3-Methyl-1-butene	QMA = 0,006 mg/6 dm2. Izmantošanai

tikai polipropilēnā

200. 	21765	106246-33-7	4,4'-Metilēnabis(3-hloro-2,6-diethilanilīns)	4,4-Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline)	QMA = 0,05 mg/6 dm2

201. 	21821	00505-65-7	1,4-(Metilēndioksi) butāns	1,4-(Methylenedioxy)butane	Sk. “1,4-Butāndiola  savienojums ar

formaldehīdu”

202. 	21940	000924-42-5	N-Metilakrilamīds 	N-Methylolacrylamide 	SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)

203. 	22150	000691-37-2	4-Metil-1-pentēns	4-Methyl-1-pentene	SML = 0,02 mg/kg

204. 	22331	025513-64-8	1,6-Diamino-2,2,4-trimetilheksāna 	Mixture of (40 % w/w) 1,6-diamino-2,2,4-	QMA = 5 mg/ 6 dm2

(40 % w/w **** ) un 1,6-diamino- 2,2,4-	trimethylhexane and  (60 %  w/w)

trimetilheksāna un (60 % w/w) maisījums

205. 	22332	28679-16-5	2,2,4-Trimetilheksān-1,6-diizocianāta 	Mixture of (40 % w/w)2,2,4-trimethyl-	QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā NCO —

(40 % w/w) un 2,4,4-trimetilheksān-	hexane-1,6-diisocyanate and (60 % w/w) 	summāri EEC  Nr.14950, 15700, 16240,

1,6-diizocianāta (60 % w/w) maisījums	2,4,4-trimethylhexane-1,6-diisocyanate	16570, 16600, 16630, 18640, 19110,

22332, 22420, 22570, 25210, 25240,

25270)

206. 	22350	000544-63-8	Miristīnskābe	Myristic acid

207. 	22360	01141-38-4	2,6-Naftalīndikarbonskābe	2,6-Naphthalenedicarboxylic acid	SML = 5 mg/kg

208. 	22390	000840-65-3	2,6-Naftalīndikarbonskābes  dimetilesteris	2,6-Naphthalenedicarboxylic acid, 	SML = 0,05 mg/kg

dimethyl ester

209. 	22420	003173-72-6	1,5-Naftalīndiizocianāts	1,5-Naphthalene diisocyanate	QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā NCO —

summāri EEC  Nr.14950, 15700, 16240,

16570, 16600, 16630, 18640, 19110,

22332, 22420, 22570, 25210, 25240,

25270)

210. 	22437	00126-30-7	Neopentilglikols	Neopentylglycol	Sk. “2,2-Dimetil-1,3-propāndiols”

211. 	22450	009004-70-0	Nitroceluloze	Nitrocellulose

212. 	22480	000143-08-8	1-Nonanols	1-Nonanol

213. 	22550	000498-66-8	Norbornēns	Norbornene	Sk. “Biciklo(2.2.1)hept-2-ēns”

214. 	22570	000112-96-9	Oktadecilizocianāts	Octadecyl isocyanate	QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā NCO —

summāri EEC  Nr.14950, 15700, 16240,

16570, 16600, 16630, 18640, 19110,

22332, 22420, 22570, 25210, 25240,

25270)

215. 	22600	000111-87-5	1-Oktanols	1-Octanol

216. 	22660	000111-66-0	1-Oktēns	1-Octene	SML = 15 mg/kg

217. 	22763	000112-80-1	Oleīnskābe	Oleic acid

218. 	22778	07456-68-0	4,4'-Oksibis(benzolsulfonilazīds)	4,4' -Oxybis(benzenesulphonyl azide)	QMA = 0,05 mg/6 dm2

219. 	22780	000057-10-3	Palmitīnskābe	Palmitic acid

220. 	22840	000115-77-5	Pentaeritrīts	Pentaerythritol

221. 	22870	000071-41-0	1-Pentanols	1-Pentanol

222. 	22900	00109-67-1	1-Pentēns	1-Pentene	SML = 5 mg/kg

223. 	22937	001623-05-8	Perfluorpropilperfluorvinilēteris	Perfluoropropyl perfluorovinyl ether	SML = 0,05 mg/kg

224. 	22960	000108-95-2	Fenols	Phenol

225. 	23050	000108-45-2	1,3-Fenilēndiamīns	1,3-Phenylenediamine	SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, ieskaitot

analītisko pielaidi)

226. 	23155	000075-44-5	Fosgens	Phosgene	Sk. “Karbonilhlorīds”

227. 	23170	007664-38-2	Fosforskābe	Phosphoric acid	QM = ND (DL = 1 mg/kg FP)

228. 	23175	000122-52-1	Fosforskābes trietilesteris	Phosphorous acid, triethyl ester	SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)

229. 	23200	000088-99-3	o-Ftalskābe	o-Phthalic acid

230. 	23187		Ftalskābe	Phthalic acid	Sk. “Tereftalskābe”

231. 	23230	000131-17-9	Ftalskābe, dialilesteris	Phthalic acid, diallyl ester	SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)

232. 	23380	000085-44-9	Ftalskābes anhidrīds	Phthalic anhydride

233. 	23470	000080-56-8	Alfa-Pinēns	Alpha-Pinene

234. 	23500	000127-91-3	Beta-Pinēns	Beta-Pinene

235. 	23547	009016-00-6 	Polidimetilsiloksāns  	Polydimethylsiloxane (MW > 6800)	Atbilstoši šo noteikumu 3.1 pielikumā

063148-62-9	(molekulmasa > 6800)		minētajām specifikācijām

236. 	23590	025322-68-3	Polietilēnglikols	Polyethyleneglycol

237. 	23650	025322-69-4	Polipropilēnglikols  	Polypropyleneglycol

(molekulmasa  > 400)	(Molecular weight  > 400)

238. 	23651	025322-69-4	Polipropilēnglikols	Polypropyleneglycol

239. 	23740	000057-55-6	1,2-Propāndiols	1,2-Propanediol

240. 	23770	000504-63-2	1,3-Propāndiols	1,3-Propanediol	SML = 0,05 mg/kg

241. 	23800	000071-23-8	1-Propanols	1-Propanol

242. 	23830	000067-63-0	2-Propanols	2-Propanol

243. 	23860	000123-38-6	Propionaldehīds	Propionaldehyde

244. 	23890	000079-09-4	Propionskābe	Propionic acid

245. 	23920	000105-38-4	Propionskābes vinilesteris	Propionic acid , vinyl ester	SML(T) = 6 mg/kg (izteikts kā acetaldehīds

summāri EEC  Nr.10060 un 23920 )

246. 	23950	000123-62-6	Propionskābes anhidrīds	Propionic anhydride

247. 	23980	000115-07-1	Propilēns	Propylene

248. 	24010	000075-56-9	Propilēnoksīds	Propylene oxide	QM = 1 mg/kg FP

249. 	24051	000120-80-9	Pirokatehīns	Pyrocatechol	Sk. “1,2-Dihidroksibenzols”

250. 	24057	000089-32-7	Piromelīta anhidrīds	Pyromellitic anhydride	SML = 0,05 mg/kg  (izteikts kā

piromelītskābe)

251. 	24070	073138-82-6	Sveķskābes un kolofonijskābes	Resin acids and rosin acids

252. 	24072	000108-46-3	Rezorcīns	Resorcinol	Sk. “1,3-Dihidroksibenzols”

253. 	24073	000101-90-6	Rezorcīna diglicidilēteris	Resorcinol diglycidyl ether	QMA = 0,005 mg/6 dm2 (tikai netiešai

saskarei ar pārtiku aiz PET slāņa, bet nav

lietojams polimēros, kas saskaras ar

pārtiku, ja šo noteikumu 4.pielikumā ir

noteikts pārtikas aizstājēja D lietojums)

254. 	24100	008050-09-7	Kolofonijs	Rosin

255. 	24130	008050-09-7	Kolofonija sveķi	Rosin gum	Sk. “Kolofonijs”

256. 	24160	008052-10-6	Kolofonija taleļļa	Rosin tall oil

257. 	24190	009014-63-5	Kolofonija koksne	Rosin wood

258. 	24250	009006-04-6	Kaučuks, dabīgais	Rubber, natural

259. 	24270	000069-72-7	Salicilskābe	Salicylic acid

260. 	24280	000111-20-6	Sebacīnskābe	Sebacic acid

261. 	24430	002561-88-8	Sebacīnskābes anhidrīds	Sebacic anhydride

262. 	24475	001313-82-2	Nātrija sulfīds	Sodium sulphide

263. 	24490	000050-70-4	Sorbīts	Sorbitol

264. 	24520	008001-22-7	Sojas eļļa	Soybean oil

265. 	24540	009005-25-8	Pārtikas ciete	Starch, edible

266. 	24550	000057-11-4	Stearīnskābe	Stearic acid

267. 	24610	000100-42-5	Stirēns	Styrene

268. 	24760	026914-43-2	Stirolsulfonskābe	Styrenesulphonic acid	SML = 0,05 mg/kg

269. 	24820	000110-15-6	Dzintarskābe	Succinic acid

270. 	24850	000108-30-5	Dzintarskābes anhidrīds	Succinic anhydride

271. 	24880	000057-50-1	Saharoze	Sucrose

272. 	24887	006362-79-4	5-Sulfoizoftalskābe, mononātrija  sāls	5-Sulphoisophthalic acid, monosodium salt	SML = 5 mg/kg

273. 	24888	003965-55-7	5-Sulfoizoftalskābe,  mononātrija sāls, 	5-Sulphoisophthalic acid, monosodium 	SML = 0,05 mg/kg

dimetilesteris	salt, dimethyl ester

274. 	24910	000100-21-0	Tereftalskābe	Terephthalic acid	SML = 7,5 mg/kg

275. 	24940	000100-20-9	Tereftalskābes dihlorīds	Terephthalic acid dichloride	SML(T) = 7,5 mg/kg (izteikts kā tereftalskābe)

276. 	24970	000120-61-6	Tereftalskābes dimetilesteris	Terephthalic acid, dimethyl ester

277. 	25080	001120-36-1	1-Tetradecēns	1-Tetradecene	SML = 0,05 mg/kg

278. 	25090	000112-60-7	Tetraetilēnglikols	Tetraethyleneglycol

279. 	25120	000116-14-3	Tetrafluoretilēns	Tetrafluorethylene	SML = 0,05 mg/kg

280. 	25150	000109-99-9	Tetrahidrofurāns	Tetrahydrofuran	SML = 0,6 mg/kg

281. 	25180	000102-60-3	N,N,N’,N’-Tetrakis(2-hidroksipropil)- 	N,N,N’,N’-Tetrakis(2-hydroxypropyl)

etilēndiamīns	ethylene diamine

282. 	25210	000584-84-9	2,4-Toluola diizocianāts	2,4-Toluene diisocyanate	QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā NCO —

summāri EEC  Nr.14950, 15700, 16240,

16570, 16600, 16630, 18640, 19110,

22332, 22420, 22570, 25210, 25240,

25270)

283. 	25240	000091-08-7	2,6-Toluola diizocianāts	2,6-Toluene diisocyanate	QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā NCO —

summāri EEC  Nr.14950, 15700, 16240,

16570, 16600, 16630, 18640, 19110,

22332, 22420, 22570, 25210, 25240,

25270)

284. 	25270	026747-90-0	2,4-Toluola diizocianāta dimērs	2,4-Toluene diisocyanate dimer	QM(T) = 1 mg/kg (izteikts kā NCO —

summāri EEC  Nr.14950, 15700, 16240,

16570, 16600, 16630, 18640, 19110,

22332, 22420, 22570, 25210, 25240,

25270)

285. 	25380	 - 	Trialkiletiķskābe (C7-C17), vinilesteri 	Trialkyl acetic acid (C7-C17), vinyl esters 	QMA = 0,05 mg/6 dm2

(=vinilversatāts)	(=vinyl versatate)

286. 	25360	026747-90-0	Trialkil(C5-C15)etiķskābes 2,3-epoksipro-	Trialkyl(C5-C15)acetic acid, 2,3-epoxy-	QM = 1 mg/kg FP (izteikts kā epoksigrupa,

pilesteris	propyl ester	molekulmasa = 43)

287. 	25385	000102-70-5	Trialilamīns	Triallylamine	Atbilstoši šo noteikumu 3.1 pielikumā

minētajām specifikācijām

288. 	25420	000108-78-1	2,4,6-Triamino-1,3,5-triazīns	2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine	SML = 30 mg/kg

289. 	25450	26896-48-0	Triciklodekāndimetanols	Tricyclodecanedimethanol	SML = 0,05 mg/kg

290. 	25510	000112-27-6	Trietilēnglikols	Triethyleneglycol

291. 	25600	000077-99-6	1,1,1-Trimetilolpropāns	1,1,1-Trimethylolpropane	SML = 6 mg/kg

292. 	25840 	03290-92-4 	1,1,1-Trimetilolpropāntrimetakrilāts	1,1,1-Trimethylolpropane trimethacrylate	QM = 0,05 mg/kg

293. 	25900	00110-88-3	Trioksāns	Trioxane	QM = 0,05 mg/kg

294. 	25910	024800-44-0	Tripropilēnglikols	Tripropyleneglycol

295. 	25927	027955-94-8	1,1,1-Tris(4-hidroksifenil) etāns	1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethane	QM = 0,05 mg/kg FP. Izmantošanai tikai

polikarbonātos

296. 	25960	000057-13-6	Urīnviela	Urea

297. 	26050	000075-01-4	Vinilhlorīds	Vinyl chloride	QM = 1 mg/kg

298. 	26110	000075-35-4	Vinilidēnhlorīds	Vinylidene chloride	QM = 5 mg/kg FP vai  SML = ND

(DL = 0,05 mg/kg)

299. 	26140	000075-38-7	Vinilidēnfluorīds	Vinylidene fluoride	SML = 5 mg/kg

300. 	26155	001072-63-5	1-Vinilimidazols	1-Vinylimidazole	QM = 5 mg/kg FP

301. 	26170	003195-78-6	N-vinil-N-metilacetamīds	N-Vinyl-N-methylacetamide	QM = 2 mg/kg FP

302. 	26320	002768-02-7	Viniltrimetoksisilāns	Vinyltrimetoxysilane	QM = 5 mg/kg FP

303. 	26360	007732-18-5	Ūdens	Water	Atbilstoši noteikumiem par dzeramo ūdeni

Piezīmes.

*EEC Nr. — izejvielas reģistrācijas numurs Eiropas iesaiņojamā materiāla izejvielu sarakstā.

**CAS Nr. — izejvielas reģistrācijas numurs Ķīmijas referatīvā žurnāla informatīvā dienesta (Chemical Abstracts Service) sarakstā.

***Ierobežojumi vai specifikācijas:

DL — analīzes metodes noteikšanas robeža (detection limit);

FP — gatavais materiāls vai priekšmets;

QM — maksimāli pieļaujamais vienas vielas daudzums plastmasas materiālā vai priekšmetā;

QM(T) — maksimāli pieļaujamais  vielas atlikums  plastmasas materiālā vai priekšmetā, kas izteikts kā norādīto vielu daļu summa;

QMA — maksimāli pieļaujamais vielas atlikums  plastmasas materiālā vai priekšmetā, kas izteikts mg uz 6 dm2 materiāla vai priekšmeta virsmas, kura saskaras ar pārtiku;

QMA(T) — maksimāli pieļaujamais vielas atlikums  plastmasas  materiālā vai  priekšmetā, kas  izteikts kā  vielu daļu  summa, ko norāda mg uz

6 dm2 tādas virsmas, kura saskaras ar pārtikas produktiem;

SML — īpatnējā migrācijas robeža (specific migration limit) pārtikā vai tās aizstājējā;

SML(T) — īpatnējā migrācijas robeža pārtikā vai tās aizstājējā, kas izteikta kā norādīto vielu daļu summa;

NCO — izocianāta daļa;

ND — nav pieļaujama (not detectable) nosakāmās vielas klātbūtne paraugā, analizējot ar standarta metodi.

****w/w — lietotās vielas daudzums/preparāta daudzums masas vienībā.”

Veselības ministrs Ā.Auders

2.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 20.janvāra noteikumiem Nr.27

“2.1 pielikums

Ministru kabineta

1998.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.217

Bakteriālā fermentācijā iegūtas plastmasas materiāli

EEC Nr.*	CAS Nr.**	Nosaukums latviešu valodā	Nosaukums angļu valodā	Ierobežojumi vai specifikācijas

18888	80181-31-3	3-Hidroksisviestskābes un  	3-hydroxybutanoic acid- 	SML*** = 0,05 mg/kg krotonskābei (kā

3-Hidroksibaldriānskābes kopolimērs	3-hydroxypentanoic acid, copolymer	piemaisījums) un saskaņā ar šo noteikumu

3.1 pielikumā noteiktajām specifikācijām

Piezīmes.

*EEC Nr. — izejvielas reģistrācijas numurs Eiropas iesaiņojamā materiāla izejvielu sarakstā.

**CAS Nr. — izejvielas reģistrācijas numurs Ķīmijas referatīvā žurnāla informatīvā dienesta (Chemical Abstracts Service) sarakstā.

***SML — īpatnējā migrācijas robeža (specific migration limit) pārtikā vai tās aizstājējā.”

Veselības ministrs Ā.Auders

3.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 20.janvāra noteikumiem Nr.27

“3.pielikums

Ministru kabineta

1998.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.217

Plastmasas materiālu un priekšmetu ražošanā atļautās piedevas

Nr. 	EEC 	CAS	Piedevas ķīmiskais nosaukums 	Piedevas ķīmiskais nosaukums 	Ierobežojumi vai specifikācijas***

p.k.	Nr.*	Nr.**	latviešu valodā	angļu valodā

1	2	3	4	5	6

1.	30000	000064-19-7	Etiķskābe	Acetic acid

2.	30045	000123-86-4	Etiķskābes butilesteris	Acetic acid, butyl ester

3.	30080	004180-12-5	Etiķskābes vara sāls	Acetic acid, copper salt	SML(T) = 30 mg/kg (izteikts kā varš —

summāri EEC  Nr.30080, 42320, 45195,

45200, 53610, 81760, 89200 un 92030)

4.	30140	000141-78-6	Etiķskābes etilesteris	Acetic acid, ethyl ester

5.	30280	000108-24-7	Etiķskābes anhidrīds	Acetic anhydride

6.	30295	000067-64-1	Acetons	Acetone

7.	30370	—	Acetiletiķskābe, sāļi	Acetylacetic acid, salts

8.	30400	—	Acetilglicerīdi	Acetylated glycerides

9.	30610	—	Skābes, C2- C24, alifātiskās, lineārās, 	Acids, C2- C24, aliphatic, linear, mono-

monokarbonskābes, no dabiskajām eļļām 	carboxylic, from natural oils and fats, and

un taukiem un to glicerīna mono-, di- un 	their mono-, di- and triglycerol esters

triesteri (te ir iekļautas sazarotās 	(branched fatty acids at naturally

taukskābes to dabā sastopamos līmeņos)	ocurring levels are included)

10.	30612	—	Skābes, C2- C24, alifātiskās, lineārās, 	Acids, C2- C24, aliphatic, linear, monocar-

monokarbonskābes, sintētiskās, un to 	boxylic, synthetic, and their mono-, di-

glicerīna mono-, di- un triesteri	and triglycerol esters

11.	30960	—	Alifātiskās monokarboskābes  (C6-C22), 	Acids, aliphatic, monocarboxylic (C6-C22),

poliglicerīnu esteri	esters with polyglycerol

12.	31328	—	Taukskābes no dzīvnieku vai augu 	Acids, fatty, from animal or  vegetable

pārtikas taukiem un eļļām	food fats and oils

13.	31530	123968-25-2	Akrilskābes 2,4-di-terc-pentil-6-[1-(3,5-	Acrylic acid, 2,4-di-tert-pentyl-6-[1-	SML = 5 mg/kg

di-terc-pentil-2-hidroksi-fenil) 	(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxy-

etil]fenilesteris	phenyl)ethyl]phenyl ester

14.	31730	000124-04-9	Adipīnskābe	Adipic acid

15.	33120	—	Alifātiskie, piesātinātie, lineārie,  	Alcohols, aliphatic, monohydric,

pirmējie (C4-C24) vienvērtīgie spirti	saturated, linear, primary (C4-C24)

16.	33350	009005-32-7	Algīnskābe	Alginic acid

17.	33801	—	N-Alkil(C10- C13) benzolsulfonskābe	n-Alkyl(C10- C13) benzenesulphonic acid	SML = 30mg/kg

18.	34281	—	Pirmējās, lineārās alkil(C8-C22) 	Alkyl(C8-C22) sulphonic acids, linear,

sulfoskābes ar pārskaita C  atomiem	primary with an even number of carbon atoms

19.	34475	—	Bāziskais alumīnija kalcija fosfīts,  	Aluminium calcium hydroxide  phosphite,

hidrāts	hydrate

20.	34480	—	Alumīnija šķiedras, pārslas un pulveri	Aluminium fibers, flakes and powders

21.	34560	021645-51-2	Alumīnija hidroksīds	Aluminium hydroxide

22.	34690	011097-59-9	Alumīnija magnija hidroksikarbonāts	Aluminium magnesium carbonate hydroxide

23.	34720	001344-28-1	Alumīnija oksīds	Aluminium oxide

24.	35120	013560-49-1	3-Aminokrotonskābe, tiobis 	3-Aminocrotonic acid, diester with thiobis

(2-hidroksietil) ētera diesteris	(2-hydroxyethyl) ether

25.	35160	06642-31-5	6-Amino-1,3-dimetiluracils	6-Amino-1,3-dimethyluracil	SML = 5 mg/kg

26.	35170	00141-43-5	2-Aminoetanols 	2-Aminoethanol	SML = 0,05 mg/kg (tikai netiešai saskarei

ar pārtiku aiz PET slāņa, bet nedrīkst

izmantot polimēros, kas saskaras ar

pārtiku, ja šo noteikumu 4.pielikumā ir

noteikts pārtikas aizstājēja D lietojums)

27.	35284	00111-41-1	N-(2-aminoetil) etanolamīns	N-(2-aminoethyl) ethanolamine	SML = 0,05 mg/kg (tikai netiešai saskarei

ar pārtiku aiz PET slāņa, bet nav lietojams

polimēros, kas saskaras ar pārtiku, ja šo

noteikumu 4.pielikumā ir noteikts pārtikas

aizstājēja D lietojums)

28.	35320	007664-41-7	Amonjaks	Ammonia

29.	35440	012124-97-9	Amonija bromīds	Ammonium bromide

30.	35600	001336-21-6	Amonija hidroksīds	Ammonium hydroxide

31.	35840	000506-30-9	Arahīnskābe	Arachidic acid

32.	35845	007771-44-0	Arahidonskābe	Arachidonic acid

33.	36000	000050-81-7	Askorbīnskābe	Ascorbic acid

34.	36080	000137-66-6	Askorbilpalmitāts	Ascorbyl palmitate

35.	36160	010605-09-1	Askorbilstearāts	Ascorbyl stearate

36.	36640	000123-77-3	Azodikarbonamīds	Azodicarbonamide	Tikai izmantošanai par tilpuma

palielināšanas reaģentu

37.	36840 	12007-55-5 	Bārija tetraborāts	Barium tetraborate	SML(T) = 1 mg/kg (izteikts kā bārijs —

summāri EEC  Nr.36720, 36800, 36840

un 92000)  un

SML(T) = 6 mg/kg (izteikts kā bors  —

summāri EEC  Nr.13620, 36840, 40320

un 87040)

38.	36880	008012-89-3	Bišu vasks	Beeswax

39.	36960	003061-75-4	Behēnamīds	Behenamide

40.	37040	000112-85-6	Behēnskābe	Behenic acid

41.	37280	001302-78-9	Bentonīts	Bentonite

42.	37360	000100-52-7	Benzaldehīds	Benzaldehyde	Ir risks, ka vielas migrācija pasliktina tās

pārtikas organoleptiskos rādītājus, kura

saskaras ar materiālu, un ka gatavais

produkts neatbilst šiem noteikumiem

43.	37600	000065-85-0	Benzoskābe	Benzoic acid

44.	37680	000136-60-7	Benzoskābe, butilesteris	Benzoic acid, butyl ester

45.	37840	000093-89-0	Benzoskābe, etilesteris	Benzoic acid, ethyl ester

46.	38080	000093-58-3	Benzoskābe, metilesteris	Benzoic acid, methyl ester

47.	38160	002315-68-6	Benzoskābe, propilesteris	Benzoic acid, propyl ester

48.	38320	005242-49-9	4-(2-Benzoksazolil)-4'-(5-metil-2-	4-(2-Benzoxazolyl)-4'-(5-methyl-2-	Atbilstoši šo noteikumu 3.1 pielikumā

benzoksazolil) stilbēns	benzoxazolyl) stilbene	noteiktajām specifikācijām

49.	38510	136504-96-6	1,2-Bis(3-aminopropil)etilēndiamīna 	1,2-Bis (3-aminopropyl)ethylenediamine, 	SML = 5 mg/kg

polimērs ar N-butil-2,2,6,6-tetrametil-	polymer with N-butyl-2,2,6,6-tetramethyl-

4-piperidīnamīnu un 2,4,6-trihlor-1,3,5-	4-piperidinamine and 2,4,6-trichloro-

triazīnu	1,3,5-triazine

50.	38515	001533-45-5	4,4 ‘ -Bis(2-benzoksazil) stilbēns	4,4 ‘ -Bis(2-benzoxazolyl) stilbene	SML = 0,05 mg/kg (ir risks, ka SML var būt

pārsniegts taukus saturošas pārtikas aizstājējos)

51.	38810	080693-00-1	Bis(2,6-di-terc-butil-4-metilfenil) 	Bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenyl) 	SML = 5 mg/kg (fosfīta un fosfāta summa)

pentaeritroldifosfīts	pentaerythroldiphosphyte

52.	38840	154862-43-8	Bis(-2,4-dikumilfenil) pentaeritrītdifosfīts	Bis(-2,4-dicumylphenyl) 	SML = 5mg/kg (izteikts ar pašas vielas, tās

pentaerythritoldiphosphite	oksidētās formas bis(2,4-dikumilfenil)

pentaeritrītfosfāta un tā hidrolīzes produkta

(2,4-dikumilfenola) summu)

53.	38879	135861-56-2	Bis(3,4-dimetilbenzilidēn) sorbīts	Bis(3,4-dimethylbenzylidene) sorbitol

54.	38950	079072-96-1	Bis(4-etilbenzilidēn) sorbīts	Bis(4-ethylbenzylidene) sorbitol

55.	39200	006200-40-4	Bis(2-hidroksietil)-2-hidroksipropil-3-	Bis(2-hydroxyiethyl)-2-hydroxypropyl-3-	SML = 1,8 mg/kg

(dodeciloksi) metilamonija hlorīds	(dodecyloxy) methylammonium chloride

56.	39815	182121-12-6	9,9-Bis(metoksimetil) fluorēns	9,9-Bis(metoxymethyl) fluorene	QMA = 0,05 mg/6 dm2

57.	39890	087826-41-3	Bis(4-metilbenzilidēn) sorbīts	Bis(4-methylbenzylidene) sorbitol

069158-41-4

054686-97-4

081541-12-0

58.	39925	129228-21-3	3,3-Bis(metoksimetil)-2,5-dimetilheksāns	3,3-Bis(methoxymethyl)-2,5 - dimethyl 	SML = 0,05 mg/kg

hexane

59.	40120	068951-50-8	Bis(polietilēnglikola) hidroksimetilfosfonāts	Bis(polyethyleneglycol) hydroxymethyl-	SML = 0,6 mg/kg

phosphonate

60.	40320 	10043-35-3 	Borskābe	Boric acid	SML(T) = 6 mg/kg (izteikts kā bors

summāri EEC  Nr.13620, 36840, 40320

un 87040 )

61.	40400	010043-11-5	Bora nitrīds	Boron nitride

62.	40570	000106-97-8	Butāns	Butane

63.	40580 	00110-63-4 	Butān-1,4-diols	1,4-Butanediol	SML(T) = 0,05 mg/kg  (summāri EEC

Nr.13720 un 40580)

64.	41040	005743-36-2	Kalcija butirāts	Calcium butyrate

65.	41120	10043-52-4	Kalcija hlorīds	Calcium chloride

66.	41280	001305-62-0	Kalcija hidroksīds	Calcium hydroxide

67.	41520	001305-78-8	Kalcija oksīds	Calcium oxide

68.	41600	012004-14-7 	Kalcija sulfoalumināts	Calcium sulphoaluminate

037293-22-4

69.	41680	000076-22-2	Kampars	Camphor	Ir risks, ka vielas migrācija pasliktina tās

pārtikas organoleptiskos rādītājus, kura

saskaras ar materiālu, un ka gatavais

produkts neatbilst šiem noteikumiem

70.	41760	008006-44-8	Kandelila vasks	Candelilla wax

71.	41840	00105-60-2	Kaprolaktāms	Caprolactam	SML(T) = 15 mg/kg ( summāri EEC

Nr.14200, 14230 un 41840)

72.	41960	000124-07-2	Kaprilskābe	Caprylic acid

73.	42160	000124-38-9	Oglekļa dioksīds	Carbon dioxide

74.	42320	007492-68-4	Ogļskābes vara sāls	Carbonic acid, copper salts	SML(T) =  30 mg/kg (izteikts kā varš —

summāri EEC  Nr.30080, 42320, 45195,

45200, 53610, 81760, 89200 un 92030)

75.	42500	—	Ogļskābe, sāļi	Carbonic acid, salts

76.	42640	009000-11-7	Karboksimetilceluloze	Carboxymethylcellulose

77.	42720	008015-86-9	Karnauba vasks	Carnauba wax

78.	42800	009000-71-9	Kazeīns	Casein

79.	42960	064147-40-6	Rīcineļļa, dehidratēta	Castor oil, dehydrated

80.	43200	—	Rīcineļļa, mono- un diglicerīdi	Castor oil, mono- and diglycerides

81.	43280	009004-34-6	Celuloze	Cellulose

82.	43300	009004-36-8	Celulozes acetāta butirāts	Cellulose acetate butyrate

83.	43360	068442-85-3	Celuloze, reģenerēta	Cellulose, regenerated

84.	43440	008001-75-0	Cerezīns	Ceresin

85.	43515	—	Kokoseļļas taukskābju holīnesteru hlorīdi	Chlorides of choline esters of cocnut 	QMA =  0,9 mg/6 dm2

oil fatty acids

86.	44160	000077-92-9	Citronskābe	Citric acid

87.	44640	000077-93-0	Citronskābe, trietilesteris	Citric acid, triethyl ester

88.	45195	007787-70-4	Vara bromīds	Copper bromide	SML(T) = 30 mg/kg (izteikts kā varš —

summāri EEC  Nr.30080, 42320, 45195,

45200, 53610, 81760, 89200 un 92030)

89.	45200	001335-23-5	Vara jodīds	Copper iodide	SML(T) = 30 mg/kg (izteikts kā varš —

summāri EEC  Nr.30080, 42320, 45195,

45200, 53610, 81760, 89200 un 92030)

un SML = 1 mg/kg (izteikts kā jods

summāri EEC  Nr.45200, 64320, 81680

un 86800)

90.	45280	—	Kokvilnas šķiedras	Cotton fibers

91.	45450	068610-51-5	p-Krezola-diciklopentadiēna-izobutilēna 	p-Crezol-dicyclopentadiene-isobutylene, 	SML = 0,05 mg/kg

kopolimērs	copolymer

92.	45560	014464-46-1	Kristobalīts	Cristobalite

93.	45760	000108-91-8	Cikloheksilamīns	Cyclohexylamine

94.	45920	009000-16-2	Damars	Dammar

95.	45940	000334-48-5	n-Dekānskābe	n-Decanoic acid

96.	46070	010016-20-3	Alfa-Dekstrīns	Alpha-Dextrin

97.	46080	007585-39-9	Beta-Dekstrīns	Beta-Dextrin

98.	46375	061790-53-2	Diatomītzeme (infuzorijzeme)	Diatomaceous earth

99.	46380	068855-54-9	Diatomītzeme, kalcinētas sodas  kušņi	Diatomaceous earth, soda ash flux-calcined

100.	46480	032647-67-9	Dibenzilidēnsorbīts	Dibenzylidene sorbitol

101.	46790	004221-80-1	3,5-Di-terc-butil-4-hidroksibenzoskābe, 	3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid,

2,4-di-terc-butilfenilesteris	2,4-di-tert-butylphenyl ester

102.	46800	067845-93-6	3,5-Di-terc-butil-4-hidroksibenzoskābe, 	3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid,

heksadecilesteris	hexadecyl ester

103.	46870	003135-18-0	3,5-Di-terc-butil-4-hidroksibenzil-	3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyben-

fosfonskābe, dioktadecilesteris	zoicphosphonic acid, dioctadecyl ester

104.	46880	065140-91-2	3,5-Di-terc-butil-4-hidroksibenzilfosfon-	3,5-Di-tert-butyl-4-hydrohybenzyl 	SML = 6 mg/kg

skābes monoetilestera kalcija sāls	phosphonic, monoethyl ester, calcium salt

105.	47210	26427-07-6	Dibutiltio (alvskābes) polimērs [=tiobis	Dibutylthiostannoic acid polymer 	Saskaņā ar specifikācijām šo noteikumu

(butil-alvas sulfīds), polimērs]	[=tiobis(butyl-tin sulphide), polymer]	3.1 pielikumā

106.	47440	000461-58-5	Diciānodiamīds	Dicyanodiamide

107.	47540	27458-90-8	Di-terc-dodecil disulfīds	Di-tert-dodecyl disulfide	SML = 0,05 mg/kg

108.	47680	000111-46-6	Dietilēnglikols	Diethyleneglycol	SML(T) = 30 mg (summāri EEC  Nr.15760,

16990, 47680, 53650 un 89440)

109.	48460	000075-37-6	1,1-Difluoretāns	1,1-Difluoroethane

110.	48620	00123-31-9	1,4-Dihidroksibenzols	1,4-Dihydroxybenzene	SML = 0,6 mg/kg

111.	48720	00611-99-4	4,4’Dihidroksibenzofenons	4,4 -Dihydroxybenzophenone	SML(T) = 6 mg/kg (summāri EEC  Nr.15970,

48640, 48720, 48880, 61280, 61360

un 61600)

112.	49485	134701-20-5	2,4-Dimetil-6-(1-metilpentadecil) fenols	2,4-Dimethyl-6-(1-methylpentadecyl) phenol	SML = 1 mg/kg

113.	49540	000067-68-5	Dimetilsulfoksīds	Dimethyl sulphoxide

114.	51200	000126-58-9	Dipentaeritrīts	Dipentaerythritol

115.	51700	047315-50-2	2-(4,6-Difenil-1,3,5-triazin-2-il)-5-	2-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-	SML = 0,05 mg/kg

(heksiloksi) fenols	(heksiloxy) phenol

116.	51760	025265-71-8 	Dipropilēnglikols	Dipropyleneglycol

000110-98-5

117.	52640	016389-88-1	Dolomīts	Dolomite

118.	52645	10436-08-5	Cis-11-eikozenamīds	Cis-11-eicosenamide

119.	52720	000112-84-5	Erukamīds	Erucamide

120.	52730	000112-86-7	Erukskābe	Erucic acid

121.	52800	000064-17-5	Etanols	Ethanol

122.	53270	037205-99-5	Etilkarboksimetilceluloze	Ethylcarboxymethylcellulose

123.	53280	009004-57-3	Etilceluloze	Ethylcellulose

124.	53360	000110-31-6	N,N’-Etilēnbisoleamīds	N,N’-Ethylenebisoleamide

125.	53440	005518-18-3	N,N’-Etilēnbispalmitamīds	N,N’-Ethylenebispalmitamide

126.	53520	000110-30-5	N,N’-Etilēnbisstearamīds	N,N’-Ethylenebisstearamide

127.	53600	000060-00-4	Etilēndiamīntetraetiķskābe	Ethylenediaminetetraacetic acid

128.	53610	054453-03-1	Etilēndiamīntetraetiķskābes vara sāls 	Ethylenediaminetetraacetic acid, copper	SML(T) = 30 mg/kg (izteikts kā varš —

summāri EEC  Nr.30080, 42320, 45195,

45200, 53610, 81760, 89200 un 92030)

129.	53650	000107-21-1	Etilēnglikols	Ethyleneglycol	SML(T) = 30 mg/kg (summāri EEC  Nr.15760,

16990, 47680, 53650 un 89440)

130.	54005	005136-44-7	Etilēn-N-palmitamīda-N’-stearamīds	Ethylene-N-palmitamide-N’-ste- aramide

131.	54260	009004-58-4	Etilhidroksietilceluloze	Ethylhydroxyethylcellulose

132.	54270	—	Etilhidroksimetilceluloze	Ethylhydroxymethylcellulose

133.	54280	—	Etilhidroksipropilceluloze	Ethylhydroxypropylcellulose

134.	54300	118337-09-0	2,2’Etilidēnbis(4,6-di-terc-butilfenil) 	2,2’Ethylidenebis(4,6-di-tert-	SML = 6 mg/kg

fluorfosfonīts	butylphenyl)fluorophosphonite

135.	54450	—	Dzīvnieku vai augu izcelsmes pārtikas 	Fats and oils, from animal or  vegetable

tauki un eļļas 	food sources

136.	54480	—	Dzīvnieku vai augu izcelsmes pārtikas 	Fats and oils, hydrogenated, from animal

tauki un eļļas, hidrogenēti	or vegetable food sources

137.	54930	025359-91-5	Formaldehīda-1-naftola kopolimērs 	Formaldehyde-1-naphtol, copolymer 	SML = 0,05 mg/kg

[=Poli(1-hidroksinaftil-metāns)]	[= Poly(1-hydroxynaphthyl-methane)]

138.	55040	000064-18-6	Skudrskābe	Formic acid

139.	55120	000110-17-8	Fumārskābe	Fumaric acid

140.	55190	029204-02-2	Gadoleīnskābe	Gadoleic acid

141.	55440	009000-70-8	Želatīns	Gelatin

142.	55520	—	Stikla šķiedras	Glass fibers

143.	55600	—	Stikla mikrolodītes	Glass microballs

144.	55680	000110-94-1	Glutārskābe	Glutaric acid

145.	55920	000056-81-5	Glicerīns	Glycerol

146.	56020	099880-64-5	Glicerīna dibehenāts	Glycerol dibehenate

147.	56360	—	Glicerīns,  etiķskābes esteri	Glycerol, esters with acetic acid

148.	56486	—	Glicerīns, alifātisko, piesātināto, lineāro 	Glycerol, esters with acids, aliphatic,

skābju ar pārskaita C atomiem  (C14-C18) 	saturated, linear, with an even number of

un alifātisko, nepiesātināto, lineāro skābju 	carbon atoms (C14-C18) and with acids,

ar pārskaita C atomiem  (C16-C18) esteri	aliphatic, unsaturated, linear, with an

even number of carbon atoms(C16-C18)

149.	56487	—	Glicerīns,  sviestskābes esteri	Glycerol, esters with butyric acid

150.	56490	—	Glicerīns,  erukskābes esteri	Glycerol, esters with erucic acid

151.	56495	—	Glicerīns, 12-hidroksistearīnskābes esteri	Glycerol, esters with 12-hydroxy- stearic acid

152.	56500	—	Glicerīns,  laurīnskābes esteri	Glycerol, esters with lauric acid

153.	56510	—	Glicerīns, linoleīnskābes esteri  	Glycerol, esters with linoleic acid

154.	56520	—	Glicerīns, miristīnskābes esteri	Glycerol, esters with myristic acid

155.	56540	—	Glicerīns,  oleīnskābes esteri	Glycerol, esters with oleic acid

156.	56550	—	Glicerīns,  palmitīnskābes esteri	Glycerol, esters with palmitic acid

157.	56565	—	Glicerīns,  nonānskābes esteri	Glycerol, esters with nonanoic acid

158.	56570	—	Glicerīns,  propionskābes esteri	Glycerol, esters with propionic acid

159.	56580	—	Glicerīns, ricinolskābes esteri	Glycerol, esters with ricinoleic acid

160.	56585	—	Glicerīns, stearīnskābes esteri	Glycerol, esters with stearic acid

161.	56610	030233-64-8	Glicerīna monobehenāts	Glycerol monobehenate

162.	56720	026402-23-3	Glicerīna monoheksanāts	Glycerol monohexanoate

163.	56800	030899-62-8	Glicerīna monolaurāta diacetāts	Glycerol monolaurate diacetate

164.	56880	026402-26-6	Glicerīna monooktanāts	Glycerol monooctanoate

165.	57040	—	Glicerīna monooleāts, askorbīnskābes esteris	Glycerol monooleate, ester with  ascorbic acid

166.	57120	—	Glicerīna monooleāts, citronskābes esteris	Glycerol monooleate, ester with  citric acid

167.	57200	—	Glicerīna monopalmitāts, askorbīnskābes 	Glycerol monopalmitate, ester with

esteris	ascorbic acid

168.	57280	—	Glicerīna monopalmitāts, citronskābes esteris	Glycerol monopalmitate, ester with citric acid

169.	57600	—	Glicerīna monostearāts, askorbīnskābes 	Glycerol monostearate, ester with ascorbic

esteris	acid

170.	57680	—	Glicerīna monostearāts, citronskābes esteris	Glycerol monostearate, ester with  citric acid

171.	57800	018641-57-1	Glicerīna tribehenāts	Glycerol tribehenate

172.	57920	000620-67-7	Glicerīna triheptanāts	Glycerol triheptanoate

173.	58300	—	Glicīns, sāļi	Glycine, salts

174.	58320	007782-42-5	Grafīts	Graphite

175.	58400	009000-30-0	Guāra sveķi	Guar gum

176.	58480	009000-01-5	Gumarabiks	Gum arabic

177.	58720	000111-14-8	Heptānskābe	Heptanoic acid

178.	59360	000142-62-1	Heksānskābe	Hexanoic acid

179.	59760	019569-21-2	Huntīts	Huntite

180.	59990	007647-01-0	Sālsskābe	Hydrochloric acid

181.	60030	012072-90-1	Hidromagnezīts	Hydromagnesite

182.	60080	012304-65-3	Hidrotalcīts	Hydrotalcite

183.	60160	000120-47-8	4-Hidroksibenzoskābe, etilesteris	4-Hydroxybenzoic acid, ethyl ester

184.	60180	004191-73-5	4-Hidroksibenzoskābe, izopropilesteris	4-Hydroxybenzoic acid, isopropyl ester

185.	60200	000099-76-3	4-Hidroksibenzoskābe, metilesteris	4-Hydroxybenzoic acid, methyl ester

186.	60240	000094-13-3	4-Hidroksibenzoskābe, propilesteris	4-Hydroxybenzoic acid, propyl ester

187.	60480	003864-99-1	2-(2-Hidroksi-3,5-di-terc-butil-fenil)-5-	2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-butyl-phenyl)-	SML(T) = 30 mg/kg (summāri EEC

hlorbenzotriazols	5-chlorobenzotriazole	Nr.60400, 60480 un 61440)

188.	60560	009004-62-0	Hidroksietilceluloze	Hydroxyethylcellulose

189.	60880	009032-42-2	Hidroksietilmetilceluloze	Hydroxyethylmethylcellulose

190.	61120	009005-27-0	Hidroksietilciete	Hydroxyethyl starch

191.	61390	037353-59-6	Hidroksimetilceluloze	Hydroxymethylcellulose

192.	61680	009004-64-2	Hidroksipropilceluloze	Hydroxypropylcellulose

193.	61800	009049-76-7	Hidroksipropilciete	Hydroxypropyl starch

194.	61840	000106-14-9	12-Hidroksistearīnskābe	12-Hydroxystearic acid

195.	62140	006303-21-5	Hipofosforskābe	Hypophosphorous acid

196.	62240	001332-37-2	Dzelzs oksīds	Iron oxide

197.	62450	000078-78-4	Izopentāns	Isopentane

198.	62640	008001-39-6	Japānas vasks	Japan wax

199.	62720	001332-58-7	Kaolīns	Kaolin

200.	62800	—	Kaolīns, kalcinēts	Kaolin, calcined

201.	62960	000050-21-5	Pienskābe	Lactic acid

202.	63040	000138-22-7	Pienskābe, butilesteris	Lactic acid, butyl ester

203.	63280	000143-07-7	Laurīnskābe	Lauric acid

204.	63760	008002-43-5	Lecitīns	Lecithin

205.	63840	000123-76-2	Levulīnskābe	Levulinic acid

206.	63920	000557-59-5	Lignocerīnskābe	Lignoceric acid

207.	64015	000060-33-3	Linolskābe	Linoleic acid

208.	64150	028290-79-1	Linolēnskābe	Linolenic acid

209.	64500	—	Lizīns, sāļi	Lysine, salts

210.	64640	001309-42-8	Magnija hidroksīds	Magnesium hydroxide

211.	64720	001309-48-4	Magnija oksīds	Magnesium oxide

212.	64800	00110-16-7	Maleīnskābe	Maleic acid	SML(T) = 30 mg/kg (summāri EEC

Nr.19540, 19960 un 64800)

213.	65020	006915-15-7	Ābolskābe	Malic acid

214.	65040	000141-82-2	Malonskābe	Malonic acid

215.	65520	000087-78-5	Mannīts	Mannitol

216.	65920	66822-60-4	N-metakriloiloksietil-N,N-dimetil-N-	N-methacryloyloxyethyl- N,N-dimethyl-

karboksimetil-amonija hlorīds, nātrija 	N-carboxymethyl-ammonium chloride,

sāls- oktadecilmetakrilāta-etilmetakri-	sodium salt- octadecyl methacrylate-

lāta- cikloheksilmetakrilāta- N-vinil-2-	ethyl metha-crylate-cyclohexyl methacry-

pirolidons, kopolimēri	late-N-vinyl-2-pyrrolidone,copolymers]

217.	66200	037206-01-2	Metilkarboksimetilceluloze	Methylcarboxymethylcellulose

218.	66240	009004-67-5	Metilceluloze	Methylcellulose

219.	66560	004066-02-8	2,2'-Metilēnbis(4-metil-6-cikloheksilfenols)	2,2'-Methylenebis(4-methyl-6-	SML(T) = 3 mg/kg (summāri EEC

cyclohexylphenol)	Nr.66560 un 66580)

220.	66580	000077-62-3	2,2'-Metilēnbis[4-metil-6-(1-	2,2'-Methylenebis(4-methyl-6-(1-	SML(T) = 3 mg/kg (summāri EEC

metilcikloheksil)fenols]	methylcyclohexyl)phenol]	Nr.66560 un 66580)

221.	66640	009004-59-5	Metiletilceluloze	Methylethylcellulose

222.	66695	—	Metilhidroksimetilceluloze	Methylhydroxymethylcellulose

223.	66700	009004-65-3	Metilhidroksipropilceluloze	Methylhydroxypropylcellulose

224.	66755	002682-20-4	2-Metil-4-izotiazolin-3-ons	2-Methyl4-isothiazolin-3-one	SML = ND (LD = 0,02 mg/kg, ieskaitot

analītisko pielaidi)

225.	67120	012001-26-2	Vizla	Mica

226.	67170	—	5,7-di-terc-butil-3-(3,4-dimetilfenil)-2- 	Mixture of (80 - 100 % w/w) 5,7-di-	SML = 5 mg/kg

(3H)-benzofuranona (80 - 100 % w/w **** ) 	tert-butyl-3-(3,4-dimethylphenyl)-2(3H)-

un 5,7-di-terc-butil-3-(2,3-di-metilfenil)-	benzofuranone and (0-20 % w/w) 5,7-di-

2(3H)-benzofuranona  (0 - 20 % w/w) 	tert-butyl-3-(2,3-di-methylphenyl)-2(3H)-

maisījums	benzofuranone

227.	67180	—	ftalskābes n-decil n-oktilestera (50 % w/w), 	Mixture of (50 % w/w) phtalic acid,  	SML = 5 mg/kg (pastāv risks, ka SML var

ftalskābes di-n-decilestera (25 % w/w), 	n-decyl n-octyl ester, (25 % w/w) phtalic 	būt pārsniegts taukus saturošas pārtikas

ftalskābes di-n-decilestera (25 % w/w) 	acid di-n-decyl ester, and (25 % w/w) 	aizstājējos)

un ftalskābes di-n-oktilestera maisījums 	phtalic acid di-n-octyl ester

(25 % w/w)

228.	67200	001317-33-5	Molibdēna disulfīds	Molybdenum disulphide

229.	67840	—	Montānskābes, to esteri ar etilēnglikolu, 	Montanic acids and/or their esters with

1,3-butāndiolu un glicerīnu	ethyleneglycol and/or with 1,3-butanediol

and/or with glycerol

230.	67850	008002-53-7	Montāna vasks	Montan wax

231.	67891	000544-63-8	Miristīnskābe	Myristic acid

232.	68040	003333-62-8	7-[2H-Nafto-(1,2-D)triazol-2-il]-3-	7-[2H-Naphto-(1,2-D)triazol-2-l] -3-

fenilkumarīns	phenylcoumarin

233.	68125	037244-96-5	Nefelīna sienīts	Nepheline syenite

234.	68145	080410-33-9	2,2',2'’-Nitril[trietil tris (3,3', 5,5'-tetra-	2,2',2'’-Nitrilo[triethyl tris (3,3', 5,5'-tetra-	SML = 5 mg/kg (fosfīta un fosfāta summa)

terc-butil-1,1'-bifenil-2,2'-diil) fosfīts]	tert-butyl-1,1'-bi-phenyl-2,2'-diyl) phosphite]

235.	68960	000301-02-0	Oleamīds	Oleamide

236.	69040	000112-80-1	Oleīnskābe	Oleic acid

237.	69760	000143-28-2	Oleilspirts	Oleyl alcohol

238.	70000	070331-94-1	2,2'-Oksamidobis[etil-3-(3,5-di-terc-	2,2'-Oxamidobis[ethyl-3-(3,5-di- tert-

butil-4-hidroksifenil)-propionāts]	butyl-4-hydroxyphenyl)- propionate]

239.	70240	012198-93-5	Ozokerīts	Ozokerite

240.	70400	000057-10-3	Palmitīnskābe	Palmitic acid

241.	71020	000373-49-9	Palmitolskābe	Palmitoleic acid

242.	71440	009000-69-5	Pektīns	Pectin

243.	71600	000115-77-5	Pentaeritrīts	Pentaerythritol

244.	71635	025151-96-6	Pentaeritroldioleāts	Pentaerythritol dioleate	SML = 0,05 mg/kg. Nedrīkst izmantot

polimēros, kas saskaras ar pārtiku, ja šo

noteikumu 4.pielikumā ir noteikts pārtikas

aizstājēja D lietojums.

245.	71670 	178671-58-4 	Pentaeritritol-tetrakis-(2-ciān-3,3-	Pentaerythritol tetrakis (2-cyano-3,3-	SML  = 0,05 mg/kg

difenilakrilāts)	diphenylacrylate)

246.	71680	006683-19-8	Pentaeritrīts tetrakis[3-(3,5-di-terc- 	Pentaerythritol tetrakis[3-3,5-di- tert-

butil-4-hidroksifenil)-propionāts]	butyl-4-hydroxyphenyl)- propionate]

247.	71720	000109-66-0	Pentāns	Pentane

248.	72640	007664-38-2	Fosforskābe	Phosphoric acid

249.	73160	—	Fosforskābe, mono- un di-n-alkil (C16 un 	Phosphoric acid,mono-and di-n- alkyl (C16 		SML = 0,05 mg/kg

C18) esteri	and C18) esters

SML = 0,05 mg/kg

250.	73720	000155-96-8	Fosforskābes trihloretilesteris	Phosphoric acid, trichloroethyl ester	SML = ND (LD = 0,02 mg/kg (iekļauta

analītiskā pielaide)

251.	74010	145650-60-8	Fosforpaskābes bis(2,4-di-terc-butil-6-	Phosphorous acid, bis(2,4-di-tert-butyl-	SML = 5 mg/kg (fosfīta un fosfāta summa)

metilfenil) etilesteris	6-methylphenl)ethyl ester

252.	74240	031570-04-4	Fosforpaskābe, tris(2,4-di-terc-butil-	Phosphorous acid, tris(2,4-di-tert-

fenil) esteris	butylphenyl) ester

253.	74480	000088-99-3	o-Ftālskābe	o-Phthalic acid

254.	76320	000085-44-9	Ftālskābes anhidrīds	Phthalic anhydride

255.	76721	009016-00-6 	Polidimetilsiloksāns  	Polydimethylsiloxane  	Atbilstoši šo noteikumu 3.1 pielikumā

063148-62-9	(molekulmasa > 6800)	(MW > 6800)	noteiktajām specifikācijām

256.	76730	—	Gammahidroksipropilētais 	Po lydimethylsiloxane,gamma- 	SML = 6 mg/kg

polidimetilsiloksāns	hydroxypropylated

257.	76865	—	1,2-Propāndiola un/vai 1,3- un 1,4-	Polyesters of 1,2-propanediol and/or 1,3- 	SML = 30 mg/kg

butāndiola un/vai polipropilēnglikola 	and 1,4-butanediol and/or polypropylen-

poliesteri ar adipīnskābi, tai skaitā ar 	eglycol with adipic acid, also end-capped

galā pievienotu etiķskābi vai taukskābēm 	with acetic acid or fatty acids C10- C18 or

C10- C18 vai n-oktanolu un/vai n-dekanolu	n-octanol and/or n-decanol

258.	76960	025322-68-3	Polietilēnglikols	Polyethyleneglycol

259.	77600	061788-85-0	Hidrogenētas rīcineļļas  polietilēnglikola 	Polyethyleneglycol ester of hydro-

esteris	genated castor oil

260.	77702	—	Alifātisku monokarbonskābju (C6-C22) 	Polyethyleneglycol esters of aliph- atic

polietilēnglikola esteri un skābju 	monocarboxylic acids (C6-C22) and their

amonija un nātrija sulfāti	ammonium and sodium sulphates

261.	77895	068439-49-6	Polietilēnglikola (EO = 2 - 6) monoalkil	Polyethyleneglycol (EO = 2 - 6) 	SML = 0,05 mg/kg

(C16- C18) ēteris	monoalkyl(C16- C18) ether

262.	79040	009005-64-5	Polietilēnglikola sorbitāna monolaurāts 	Polyethyleneglycol sorbitan  monolaurate

263.	79120	009005-65-6	Polietilēnglikola sorbitāna monooleāts	Polyethyleneglycol sorbitan monooleate

264.	79200	009005-66-7	Polietilēnglikola sorbitāna  monopalmitāts	Polyethyleneglycol sorbitan monopalmitate

265.	79280	009005-67-8	Polietilēnglikola sorbitāna  monostearāts	Polyethyleneglycol sorbitan monostearate

266.	79360	009005-70-3	Polietilēnglikola sorbitāna trioleāts	Polyethyleneglycol sorbitan trioleate

267.	79440	009005-71-4	Polietilēnglikola sorbitāna tristearāts	Polyethyleneglycol sorbitan tristearate

268.	80240	029894-35-7	Poliglicerīna ricinolāts	Polyglycerol ricinoleate

269.	80640	—	Polioksialkil(C2-C4) dimetil -poliksiloksāns	Polyoxyalkyl(C2-C4)dimethyl- polysyloxane

270.	80720	008017-16-1	Polifosforskābes	Polyphosphoric acids

271.	80800	025322-69-4	Polipropilēnglikols	Polypropyleneglycol

272.	81220	192268-64-7	Poli-[[6-[N-(2,2,6,6-tetrametil-4-	Poly-[[6-[N-(2,2,6,6-tetramethyl-4-	SML = 5 mg/kg

piperidinil)-n-butilanimo]-1,3,5-triazīns-	piperidinyl)-n-butylamino]-1,3,5-triazine-

2,4-diil] [2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)	2,4-diyl] [2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)

imino]-1,6-heksāndiil[2,2,6,6-tetrametil-	imino]-1,6-hexa-nediyl[2,2,6,6-tetramethyl-

4-piperidinil)imino]-alfa[N,N,N’,N’-	4-piperidinyl)imino]  -alpha-[N,N,N’,N’-

tetrabutil-N’’-(2,2,6,6-tetrametil-4-	tetrabutyl-N’’-(2,2,6,6-tetramethyl-4-

piperidinilamino)-heksil] [1,3,5-triazīns-	piperidinylamino)-hexyl] [1,3,5-triazine-

2,4,6-triamīns]-omega-N,N,N’,N’-	2,4,6-triamine]- omega-N,N,N ‘ ,N ‘ -

tetrabutil-1,3,5-triazīns-2,4-diamīns]	tetrabutyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine]

273.	81515	087189-25-1	Poli(cinka glicerāts)	Poly(zinc glycerolate)

274.	81520	007758-02-3	Kālija bromīds	Potassium bromide

275.	81600	001310-58-3	Kālija hidroksīds	Potassium hydroxide

276.	81760	—	Misiņa, bronzas, vara, nerūsējošā 	Powders, flakes and fibres of brass, 	SML(T) = 30 mg/kg (izteikts kā varš —

tērauda, alvas, kā arī vara, alvas un 	bronze, copper, stainless steel, tin and 	summāri EEC  Nr.30080, 42320, 45195,

dzelzs sakausējumu pulveri, pārslas un 	alloys of copper, tin and iron	45200, 53610, 81760, 89200 un 92030);

šķiedras		SML = 48 mg/kg (izteikts kā dzelzs)

277.	81840	000057-55-6	1,2-Propāndiols	1,2-Propanediol

278.	81882	000067-63-0	2-Propanols	2-Propanol

279.	82000	000079-09-4	Propionskābe	Propionic acid

280.	82080	009005-37-2	1,2-Propilēnglikola algināts	1,2-Propyleneglycol alginate

281.	82240	022788-19-8	1,2-Propilēnglikola dilaurāts	1,2-Propyleneglycol dilaurate

282.	82400	000105-62-4	1,2-Propilēnglikola dioleāts	1,2-Propyleneglycol dioleate

283.	82560	033587-20-1	1,2-Propilēnglikola dipalmitāts	1,2-Propyleneglycol dipalmitate

284.	82720	006182-11-2	1,2-Propilēnglikola distearāts	1,2-Propyleneglycol distearate

285.	82800	027194-74-7	1,2-Propilēnglikola monolaurāts 	1,2-Propyleneglycol monolaurate

286.	82960	001330-80-9	1,2-Propilēnglikola monooleāts	1,2-Propyleneglycol monooleate

287.	83120	029013-28-3	1,2-Propilēnglikola monopalmitāts	1,2-Propyleneglycol monopalmitate

288.	83300	001323-39-3	1,2-Propilēnglikola monostearāts	1,2-Propyleneglycol monostearate

289.	83320	—	Propilhidroksietilceluloze	Propylhydroxyethylcellulose

290.	83325	—	Propilhidroksimetilceluloze	Propylhydroxymethylcellulose

291.	83330	—	Propilhidroksipropilceluloze	Propylhydroxypropylcellulose

292.	83440	002466-09-3	Pirofosforskābe	Pyrophosphoric acid

293.	83455	013445-56-2	Pirofosforpaskābe	Pyrophosphorous acid

294.	83460	012269-78-2	Pirofilīts	Pyrophylite

295.	83470	014808-60-7	Kvarcs	Quartz

296.	83599	68442-12-6	Oleīnskābes, 2-merkaptoetilestera un 	Reaction products of oleic acid, 	SML(T) = 0,18 mg/kg (izteikts kā alva —

dihlormetilalvas, nātrija sulfīda un 	2-mercaptoethyl ester,with dichloro-	summāri EEC  Nr.49600, 67520 un 83599)

trihlormetilalvas reakcijas produkti	dimethyltin, sodium sulphide and

trichloromethyltin

297.	83610	073138-82-6	Sveķskābes un kolofonijskābes	Resin acids and rosin acids

298.	83840	008050-09-7	Kolofonijs	Rosin

299.	84000	008050-31-5	Kolofonijs,  glicerīna esteris	Rosin, ester with glycerol

300.	84080	008050-26-8	Kolofonijs,  pentaeritrīta esteris	Rosin, ester with pentaerythritol

301.	84210	065997-06-0	Kolofonijs, hidrogenēts	Rosin, hydrogenated

302.	84240	065997-13-9	Kolofonijs, hidrogenēts, glicerīna esteris 	Rosin, hydrogenated, ester with glycerol

303.	84320	008050-15-5	Kolofonijs, hidrogenēts, metanola esteris	Rosin, hydrogenated, ester with methanol

304.	84400	064365-17-9	Kolofonijs, hidrogenēts, pentaeritrīta esteris	Rosin, hydrogenated, ester with

pentaerythritol

305.	84560	009006-04-6	Kaučuks, dabīgais	Rubber, natural

306.	84640	000069-72-7	Salicilskābe	Salicylic acid

307.	85360	000109-43-3	Sebacīnskābes dibutilesteris	Sebacic acid, dibutyl ester

308.	85600	—	Silikāti, dabīgie	Silicates, natural

309.	85610	—	Silikāti, dabīgie, silanēti (izņemot azbestu)	Silicates, natural, silanated  (with the

exception of asbestos)

310.	85680	01343-98-2	Silīcijskābe	Silicic acid

311.	85840	053320-86-8	Silīcijskābes litija, magnija, nātrija sāls 	Silicic acid, lithium magnesium, 	SML(T) = 0,6 mg/kg (izteikts kā litijs —

sodium salt	summāri EEC  Nr.42400, 64320, 73040,

85760, 85840, 85920 un 95725)

312.	86000	—	Silīcijskābe, sililēta	Silicic acid, silylated

313.	86160	000409-21-2	Silīcija karbīds	Silicon carbide

314.	86240	007631-86-9	Silīcija dioksīds	Silicon dioxide

315.	86285	—	Silīcija dioksīds, silanēts 	Silicon dioxide, silanated

316.	86560	007647-15-6	Nātrija bromīds	Sodium bromide

317.	86720	001310-73-2	Nātrija hidroksīds	Sodium hydroxide

318.	87040 	01330-43-4 	Nātrija tetraborāts	Sodium tetraborate	SML(T) = 6 mg/kg  (izteikts kā bors —

summāri EEC  Nr.13620, 36840, 40320

un 87040)

319.	87200	000110-44-1	Sorbīnskābe	Sorbic acid

320.	87280	029116-98-1	Sorbitāndioleāts	Sorbitan dioleate

321.	87520	062568-11-0	Sorbitānmonobehenāts	Sorbitan monobehenate

322.	87600	001338-39-2	Sorbitānmonolaurāts	Sorbitan monolaurate

323.	87680	001338-43-8	Sorbitānmonooleāts	Sorbitan monooleate

324.	87760	026266-57-9	Sorbitānmonopalmitāts	Sorbitan monopalmitate

325.	87840	001338-41-6	Sorbitānmonostearāts	Sorbitan monostearate

326.	87920	061752-68-9	Sorbitāntetrastearāts	Sorbitan tetrastearate

327.	88080	026266-58-0	Sorbitāntrioleāts	Sorbitan trioleate

328.	88160	054140-20-4	Sorbitāntripalmitāts	Sorbitan tripalmitate

329.	88240	026658-19-5	Sorbitāntristearāts	Sorbitan tristearate

330.	88320	000050-70-4	Sorbīts	Sorbitol

331.	88600	026836-47-5	Sorbīta monostearāts	Sorbitol monostearate

332.	88640	008013-07-8	Sojas eļļa, epoksidēta	Soybean oil, epoxidised	Atbilstoši šo noteikumu 3.1 pielikumā

noteiktajām specifikācijām

333.	88800	009005-25-8	Ciete, pārtikas	Starch, edible

334.	88880	068412-29-3	Ciete, hidrolizēta	Starch, hydrolysed

335.	88960	000124-26-5	Stearamīds	Stearamide

336.	89040	000057-11-4	Stearīnskābe	Stearic acid

337.	89200	007617-31-4	Stearīnskābes vara sāls	Stearic acid, copper salt	SML(T) = 30 mg/kg (izteikts kā varš —

summāri EEC  Nr.30080, 42320, 45195,

45200, 53610, 81760, 89200 un 92030)

338.	89440	—	Stearīnskābes esteri ar etilēnglikolu	Stearic acid, esters with ethyleneglycol	SML(T) = 30 mg/kg (summāri EEC  Nr.15760,

16990, 47680, 53650 un 89440)

339.	90720	058446-52-9	Stearoilbenzoilmetāns	Stearoylbenzoylmethane

340.	90800	005793-94-2	Stearoil-2-laktilskābe, kalcija sāls	Stearoyl-2-lactylic acid, calcium salt

341.	90960	000110-15-6	Dzintarskābe	Succinic acid

342.	91200	000126-13-6	Saharozes acetāta izobutirāts	Sucrose acetate isobutyrate

343.	91360	000126-14-7	Saharozes oktaacetāts	Sucrose octaacetate

344.	91840	007704-34-9	Sērs	Sulphur

345.	91920	007664-93-9	Sērskābe	Sulphuric acid

346.	92030	010124-44-4	Sērskābes vara sāls	Sulphuric acid, copper salt	SML(T) = 30 mg/kg (izteikts kā varš —

summāri EEC  Nr.30080, 42320, 45195,

45200, 53610, 81760, 89200 un 92030)

347.	92080	014807-96-6	Talks	Talc

348.	92150	01401-55-4	Miecskābes	Tannic acids  	Saskaņā ar JECFA specifikācijām

349.	92160	000087-69-4	Vīnskābe	Tartaric acid

350.	92195	—	Taurīns, sāļi	Taurine, salts

351.	92205	057569-40-1	Tereftālskābe,  2,2'-metilēnbis(4-metil- 	Terephthalic acid, diester with 2,2'-

6-terc-butilfenola) diesteris	methylenebis(4-methyl-6-tert-butylphenol)

352.	92350	000112-60-7	Tetraetilēnglikols	Tetraethyleneglycol

353.	92640	000102-60-3	N,N,N’,N’-Tetrakis(2-hidroksipropil) 	N,N,N’,N’-Tetrakis(2-hydroxypropyl)

etilēndiamīns	ethylenediamine

354.	92700	078301-43-6	2,2,4,4-Tetrametil-20-(2,3-epoksipropil)-	2,2,4,4-Tetramethyl-20-(2,3-	SML = 5 mg/kg

7-oksa-3,20-diaza-dispiro[5.1.11.2]-	epoxypropyl)-7-oxa-3,20-diazadispiro

heneikozān-21-ona polimērs	[5.1.11.2]-heneicosan-21-one, polymer

355.	92930	120218-34-0	Tiodietanolbis(5-metoksikarbonil-2,6-	Thiodiethanolbis(5-methoxycarbonyl-2,6-	SML = 6 mg/kg

dimetil-1,4-dihidropiridīn-3-karboksilāts)	dimethyl-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate)

356.	93440	013463-67-7	Titāna dioksīds	Titanium dioxide

357.	93520	000059-02-9 	Alfa-tokoferols	alpha-Tocopherol

010191-41-0

358.	93680	009000-65-1	Tragakanta sveķi	Tragacanth gum

359.	93720	00108-78-1	2,4,6-triamino-1,3,5-triazīns	2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine	SML = 30 mg/kg

360.	94320	000112-27-6	Trietilēnglikols	Triethyleneglycol

361.	94960	00077-99-6	1,1,1-Trimetilpropāns	1,1,1-Trimethylpropane	SML = 6 mg/kg

362.	95200	001709-70-2	1,3,5-Trimetil-2,4,6-tris(3,5-di-terc- 	1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di- tert-

butil-4-hidroksibenzil)benzols	butyl-4-hydroxybenzyl) benzene

363.	95270	161717-32-4	2,4,6-Tris(terc-butil)fenil 2-butil-2-etil-	2,4,6-Tris(tert-butyl)phenyl 2-butyl-2-	SML = 2 mg/kg (fosfīta, fosfāta un

1,3-propāndiol fosfāts	ethyl-1,3-propanediol phosphate	hidrolīzes produkta summa = TTBP)

364.	95725	110638-71-6	Vermikulīta reakcijas produkta ar 	Vermiculite, reaction product with citric   	SML(T) = 0,6 mg/kg (izteikts kā litijs

citronskābi litija sāls	acid lithium salt	summāri EEC  Nr.42400, 64320, 73040,

85760, 85840, 85920 un 95725)

365.	95855	007732-18-5	Ūdens	Water 	Atbilstoši noteikumiem par dzeramo ūdeni

366.	95859	—	Vaski, rafinēti, atvasināti no naftas 	Waxes, refined, derived from petroleum 	Atbilstoši šo noteikumu 3.1 pielikumā

ogļūdeņražu vai sintētisko 	based or synthetic hydrocarbon 	noteiktajām specifikācijām

ogļūdeņražu izejvielām	feedstocks

367.	95883	—	Baltās parafīnu minerāleļļas, atvasinātas 	White mineral oils, paraffinic, derived 	Atbilstoši šo noteikumu 3.1 pielikumā

no naftas ogļūdeņražu izejvielām	from petroleum based or synthetic 	noteiktajām specifikācijām

hydrocarbon feedstocks

368.	95905	013983-17-0	Volastonīts	Wollastonite

369.	95920	—	Koksnes šķiedra un pulveris,  neapstrādāts	Wood flour and fibers, untreated

370.	95935	011138-66-2	Ksantāna sveķi	Xanthan gum

371.	96190	020427-58-1	Cinka hidroksīds	Zinc hydroxide

372.	96240	001314-13-2	Cinka oksīds	Zinc oxide

373.	96320	001314-98-3	Cinka sulfīds	Zinc sulphide

Piezīmes.

* EEC Nr. — reģistrācijas numurs Eiropas iesaiņojamā materiāla izejvielu/piedevu sarakstā.

** CAS Nr. — (Chemical Abstracts Service) reģistrācijas numurs.

*** Ierobežojumi un/vai specifikācijas:

SML — īpatnējā migrācijas robeža;

QM — maksimāli pieļaujamais vienas vielas daudzums plastmasas materiālā vai priekšmetā;

QMA  —  maksimāli pieļaujamais vielas daudzums, kas izteikts mg uz 6 dm2 materiāla vai priekšmeta virsmas, kura saskaras ar pārtiku.

**** w/w — lietotās vielas daudzums/preparāta daudzums masas vienībā. “

Veselības ministrs Ā.Auders

5.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 20.janvāra noteikumiem Nr.27

“4.1 pielikums

Ministru kabineta

1998.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.217

References metodes vinilhlorīda kontrolei

plastmasas materiālos un priekšmetos

un vinilhlorīda migrācijas kontrolei

no plastmasas materiāliem un priekšmetiem

I. Vispārīgie nosacījumi

1. Vinilhlorīda monomēra daudzumu plastmasas materiālos un priekšmetos vai vinilhlorīda monomēra migrāciju no plastmasas materiāliem un priekšmetiem pārtikā nosaka ar gāzu hromatogrāfiju, izmantojot gāzes fāzes analīzes “headspace” metodi.

2. Ja tehnisku iemeslu dēļ atsevišķos pārtikas produktos nav iespējams noteikt vinilhlorīda monomēra migrāciju no plastmasas materiāliem un priekšmetiem, atļauts izmantot šo pārtikas produktu aizstājējus.

3. Nepieciešamie reaģenti:

3.1. vinilhlorīds (VC), kurā ir vairāk par 99,5 % (m/m) vinilhlorīda;

3.2. N,N-dimetilacetamīds (DMA) bez jebkādiem piemaisījumiem, ar aiztures (retention) laiku, kāds ir vinilhlorīdam, vai kas atbilst iekšējam standartšķīdumam (šī pielikuma 3.3.apakšpunkts), ja ir izpildīti testa nosacījumi;

3.3. dietilēteris vai cis-2-butēns N,N-dimetilacetamīdā (šī pielikuma 3.2.apakšpunkts) kā iekšējais standartšķīdums. Iekšējam standartšķīdumam jābūt bez jebkādiem piemaisījumiem, ar aiztures (retention) laiku, kāds ir vinilhlorīdam, ja ir izpildīti testa nosacījumi;

3.4. destilēts ūdens vai demineralizēts ūdens ar ekvivalentu tīrības pakāpi.

4. Analīžu veikšanai izmantojamas parastās laboratorijas iekārtas un šāda specifiska pamataparatūra:

4.1. gāzes hromatogrāfs ar automātisko paraugu ņēmēju (“headspace”) vai ar manuālo iekārtu paraugu ievadīšanai;

4.2. jonizācijas liesmas detektors vai cits detektors;

4.3. gāzhromatogrāfijas kolonna, ar kuru var atdalīt smailes gaisam, vinilhlorīdam un iekšējam standartšķīdumam. Attiecībai signāls/troksnis jābūt vismaz 5 (³ 5);

4.4. paraugu kolbas vai pudelītes ar silikona vai butilkaučuka membrānu (septa). Ja paraugu ievadīšanai lieto manuālo iekārtu un paraugus ņem no “headspace” ar manuālo paņēmienu, izmantojot šļirci, kolbā vai pudelītē var veidoties daļējs vakuums. Tādēļ, ja kolbas pirms parauga ņemšanas nav hermetizētas, ieteicams lietot liela izmēra kolbas;

4.5. mikrošļirces;

4.6. gāznecaurlaidīgas šļirces paraugu ņemšanai ar manuālo paņēmienu;

4.7. analītiskie svari, kuru precizitāte ir ± 0,1 mg.

5. Darba gaitā ievēro šādus padomus:

5.1. šķīdumus gatavo velkmes skapī, jo vinilhlorīds istabas temperatūrā ir bīstama gāzveida viela;

5.2. ievēro piesardzību, lai novērstu vinilhlorīda un N,N-dimetilacetamīda zudumus;

5.3. ņemot paraugus ar manuālo paņēmienu, lieto iekšējo standartšķīdumu (šī pielikuma 3.3.apakšpunkts);

5.4. visā procedūrā izmanto vienu un to pašu iekšējo standartšķīdumu.

6. Vinilhlorīda standartšķīduma pagatavošana (šķīdums A):

6.1. koncentrētu (aptuveni 2000 mg/kg) vinilhlorīda standartšķīdumu pagatavo šādi: ar precizitāti 0,1 mg nosver piemērotu stikla trauku un ielej tajā 50 ml N,N-dimetilacetamīda (šī pielikuma 3.2.apakšpunkts). Pārsver. Lēni injicējot, N,N-dimetilacetamīdam pievieno 0,1 g šķidra vai gāzveida vinilhlorīda (šī pielikuma 3.1.apakšpunkts). Ja ir iekārta, kas novērš N,N-dimetilacetamīda zudumus, vinilhlorīdu var pievienot, burbuļojot N,N-dimetilacetamīdā. Pārsver. Līdzsvara iestāšanos gaida divas stundas. Ja izmanto iekšējo standartšķīdumu, to pievieno tā, lai iekšējā standartšķīduma koncentrācija koncentrētā vinilhlorīda standartšķīdumā būtu tāda pati kā atbilstoši šī pielikuma 3.3.apakšpunktam pagatavotā iekšējā standartšķīdumā. Standartšķīdumu uzglabā ledusskapī;

6.2. atšķaidītu vinilhlorīda standartšķīdumu pagatavo šādi: ņem nosvērtu daudzumu koncentrēta vinilhlorīda standartšķīduma (šī pielikuma 6.1.apakšpunkts) un atšķaida ar N,N-dimetilacetamīdu vai iekšējo standartšķīdumu līdz nepieciešamajam tilpumam vai svaram (šī pielikuma 3.2.apakšpunkts). Atšķaidītā standartšķīduma koncentrāciju izsaka mg/l vai mg/kg;

6.3. veidojot kalibrācijas taisni, ievēro šādus nosacījumus:

6.3.1. taisni veido vismaz septiņi punktu pāri;

6.3.2. ja vinilhlorīdu nosaka materiālos vai priekšmetos, rezultātu atkārtojamībai jābūt mazākai par 0,02 mg vinilhlorīda litrā vai kilogramā N,N-dimetilacetamīda;

6.3.3. ja nosaka vinilhlorīda migrāciju no materiāliem vai priekšmetiem pārtikā vai tās aizstājējā, rezultātu atkārtojamībai jābūt mazākai par 0,002 mg vinilhlorīda litrā vai kilogramā N,N-dimetilacetamīda;

6.3.4. taisni aprēķina no iegūtajiem punktiem, izmantojot mazāko kvadrātu metodi jeb lineāro regresiju (regression line) un šādu vienādojumu:

y = a1 x + a0 , kur

n² xy – (² x) · (² y)

a1 = ––––––––––––––––––;

n² x2 – (² x)2

(² y) · (² x2) – (² x) · (² xy)

a0 = ––––––––––––––––––––––––, kur

n² x2 – (² x)2

y — smailes augstums vai laukums katram mērījumam;

x — atbilstošā koncentrācija uz regresijas taisnes (regression line);

n — izdarīto mērījumu skaits (n ³ 14);

6.3.5. taisnei jābūt lineārai un

s — standarta novirze;

y — vidējā izmērītā vērtība;

yi — atsevišķs mērījums;

zi — atbilstošais (yi) aprēķinātais lielums no regresijas taisnes;

(n ³ 14).

II. Vinilhlorīda monomēra noteikšana

materiālos un priekšmetos

7. Vinilhlorīda monomēru materiālos vai priekšmetos nosaka ar “headspace” metodi, paraugu izšķīdinot vai suspendējot N,N-dimetilacetamīdā (šī pielikuma 3.2.apakšpunkts).

8. Lai iegūtu kalibrācijas taisni, ievērojot arī šī pielikuma I nodaļā noteiktās īpašības, praktiski rīkojas šādi: sagatavo divas sērijas, vismaz ar septiņām kolbām katru. Katrā kolbā pievieno atšķaidītu vinilhlorīda standartšķīdumu (šī pielikuma 6.2.apakšpunkts) un N,N-dimetilacetamīdu (šī pielikuma 3.2.apakšpunkts) vai iekšējo standartšķīdumu (šī pielikuma 3.3.apakšpunkts) tā, lai vinilhlorīda koncentrācija abās sērijās būtu aptuveni 0; 0,05; 0,075; 0,1; 0,125 (utt.) mg litrā vai kilogramā N,N-dimetilacetamīda un lai visās kolbās būtu tāds N,N-dimetilacetamīda daudzums, kādu izmanto, sagatavojot paraugus analīzei. Kolbas noslēdz un veic gāzhromatogrāfisko analīzi atbilstoši šī pielikuma 11.punktam. Uzzīmē grafiku, kurā ordinātas parāda vinilhlorīda smaiļu laukumus (vai augstumus) abu sēriju šķīdumiem vai minēto laukumu (vai augstumu) attiecību pret atbilstošajām iekšējā standartšķīduma smailēm un abscisa parāda vinilhlorīda standartšķīdumu koncentrāciju.

9. Pagatavoto standartšķīdumu (šī pielikuma 6.1. un 6.2.apakšpunkts) apstiprināšana (validēšana).

Analoģiski, kā noteikts šī pielikuma 6.1. un 6.2.apakšpunktā, iegūst otru atšķaidītu standartšķīdumu (šķīdumu B) ar vinilhlorīda koncentrāciju 0,1 mg litrā vai kilogramā N,N-dimetilacetamīda vai kilogramā iekšējā standartšķīduma. Lai šķīdums A tiktu apstiprināts, divi šķīduma gāzhromatogrāfisko analīžu rezultāti vidēji nedrīkst atšķirties no kalibrācijas līknes atbilstošā punkta vairāk par 5 %. Ja atšķirība ir lielāka par 5 %, visi šķīdumi jāgatavo no jauna un šī pielikuma 6. un 8.punktā minētā procedūra jāatkārto.

10. Materiālu vai priekšmetu paraugu sagatavošana.

Sagatavo divas kolbas (šī pielikuma 4.4.apakšpunkts). Iesver katrā kolbā ne mazāk kā 200 ± 0,1 mg sasmalcināta pētāmā materiāla vai priekšmeta parauga. Pārliecinās, ka abās kolbās ir vienāds materiāla vai priekšmeta daudzums. Kolbas nekavējoties noslēdz. Uz katru parauga gramu kolbā pievieno 10 ml vai 10 g N,N-dimetilacetamīda (šī pielikuma 3.2.apakšpunkts) vai 10 ml vai 10 g iekšējā standartšķīduma (šī pielikuma 3.3.apakšpunkts). Kolbas noslēdz un veic gāzhromatogrāfisko analīzi atbilstoši šī pielikuma 11.punktam.

11. Gāzhromatogrāfiskā analīze:

11.1. kolbas sakrata, lai iegūtu iespējami viendabīgāku parauga šķīdumu vai suspensiju, izvairoties no šķidruma saskares ar membrānu;

11.2. noslēgtas kolbas ar kalibrēšanai un validēšanai paredzētajiem standartšķīdumiem un analīzes paraugu uz divām stundām ievieto ūdens vannā 60 ± 1 °C temperatūrā, ļaujot iestāties līdzsvaram. Ja nepieciešams, kolbas sakrata atkārtoti;

11.3. paņem paraugu no “headspace” kolbā. Lietojot manuālo parauga ņemšanas paņēmienu, jāpievērš uzmanība tam, lai iegūtu reproducējamus paraugus (šo noteikumu 4.4.apakšpunkts) un šļirce tiktu uzsildīta līdz parauga temperatūrai. Izmēra smaiļu laukumus (vai augstumus), kas atbilst vinilhlorīda standartšķīdumam vai iekšējam standartšķīdumam;

11.4. izmantojot piemērotu metodi, aizvāc no gāzhromatogrāfijas kolonnas N,N-dimetilacetamīda pārpalikumu, tiklīdz uz hromatogrammas parādās N,N-dimetilacetamīda smaile.

12. Rezultātu aprēķināšana:

12.1. izmantojot interpolēšanu, katram no diviem parauga šķīdumiem uz līknes atrod nezināmo koncentrāciju, ņemot vērā iekšējo standartšķīdumu, ja tāds izmantots. Katrā no diviem pētāmajiem materiāla vai priekšmeta paraugiem vinilhlorīda daudzumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

C x V

X = –––––1000, kur

M

X — vinilhlorīda koncentrācija materiāla vai priekšmeta paraugos, mg/kg;

C — vinilhlorīda koncentrācija kolbā ar materiāla vai priekšmeta paraugu (šī pielikuma 8.punkts), mg/l vai mg/kg;

V — N,N-dimetilacetamīda tilpums vai masa kolbā ar materiāla vai priekšmeta paraugu (šī pielikuma 10.punkts), l vai kg;

M — materiāla vai priekšmeta paraugu masa, g;

12.2. vinilhlorīda koncentrācijai pētāmajā materiālā vai priekšmetā (izteiktai mg/kg) jābūt divu šī pielikuma 12.1.apakšpunktā noteikto vinilhlorīda koncentrāciju vidējam lielumam, ja ir izpildīti atkārtojamības kritēriji.

13. Vinilhlorīda daudzuma apstiprināšana.

Ja vinilhlorīda daudzums, kas aprēķināts atbilstoši šī pielikuma 11.punktam un 12.1.apakšpunktam, materiālā vai priekšmetā pārsniedz maksimāli pieļaujamo daudzumu, abu paraugu analīžu (šo noteikumu 6.6. un 12.1.apakšpunkts) rezultātus apstiprina vienā no šādiem veidiem:

13.1. izmantojot citu gāzhromatogrāfijas kolonnu, kurai ir stacionārā fāze ar atšķirīgu polaritāti. Procedūru turpina, kamēr iegūst hromatogrammu bez vinilhlorīda smailes vai iekšējā standartšķīduma smailes pārklāšanās ar materiāla vai priekšmeta parauga smaili;

13.2. izmantojot citus detektorus (mikroelektrolītiskos vadītspējas detektorus);

13.3. izmantojot masu spektrometriju. Ja tiek atrasti molekulārie joni ar pamatmasu (parent masses) 62 un 64 m/e attiecībā 3 : 1, ar lielu ticamību var uzskatīt, ka vinilhlorīda klātbūtne ir pierādīta. Šaubu gadījumā pēta kopējo masu spektru.

14. Atkārtojamība.

Rezultātu starpība divās vinilhlorīda noteikšanas reizēs (šī pielikuma 8.1.apakšpunkts), kuras vienlaikus vai ar nelielu intervālu veicis viens pētnieks tam pašam paraugam tādos pašos apstākļos, nedrīkst pārsniegt 0,2 mg vinilhlorīda kilogramā materiāla vai priekšmeta.

III. Vinilhlorīda noteikšana, kurš izdalās no materiāliem

un priekšmetiem pārtikas produktos

15. Lai iegūtu kalibrācijas taisni, ievērojot arī šī pielikuma I nodaļā noteikto, praktiski rīkojas šādi: sagatavo divas sērijas, vismaz ar septiņām kolbām katru. Katrā kolbā pievieno atšķaidītu vinilhlorīda standartšķīdumu (šī pielikuma 6.2.apakšpunkts) un N,N-dimetilacetamīdu (šo noteikumu 3.2.apakšpunkts) vai iekšējo standartšķīdumu (šī pielikuma 3.3.apakšpunkts) tā, lai vinilhlorīda koncentrācija abās sērijās būtu aptuveni 0; 0,005; 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05 (utt.) mg litrā šķīduma vai kilogramā N,N-dimetilacetamīda un lai šķīduma tilpums visās kolbās būtu vienāds. Atšķaidītā vinilhlorīda standartšķīduma (šī pielikuma 6.2.apakšpunkts) daudzumam jābūt tādam, lai attiecība starp pievienotā vinilhlorīda tilpumu (µl) un N,N-dimetilacetamīda vai iekšējā standartšķīduma daudzumu (g vai ml) nav lielāka par pieci. Noslēdz kolbas un veic gāzhromatogrāfisko analīzi. Uzzīmē grafiku, kurā ordinātas parāda vinilhlorīda smaiļu laukumus (vai augstumus) abu sēriju šķīdumiem vai minēto laukumu (vai augstumu) attiecību pret to attiecīgajām iekšējā standarta smailēm un abscisa parāda vinilhlorīda šķīdumu koncentrāciju.

16. Pagatavoto standartšķīdumu (šī pielikuma 6.punkts) apstiprināšana (validēšana):

16.1. otra vinilhlorīda standartšķīduma (šķīdums B) pagatavošana: atkārtojot šī pielikuma 6.1. un 6.2.apakšpunktā noteiktās darbības, iegūst otru atšķaidīto standartšķīdumu ar vinilhlorīda koncentrāciju aptuveni 0,02 mg litrā vai kilogramā N,N-dimetilacetamīda vai kilogramā iekšējā standartšķīduma. Iegūto šķīdumu pievieno divās kolbās. Noslēdz kolbas un veic gāzhromatogrāfisko analīzi atbilstoši šī pielikuma 18.punktam;

16.2. šķīduma A apstiprināšana (validēšana): ja divi šķīduma B (šī pielikuma 16.2.apakšpunkts) gāzhromatogrāfisko analīžu rezultāti neatšķiras no kalibrācijas līknes (iegūta atbilstoši šī pielikuma 6.3.apakšpunktam) atbilstošā punkta vidēji vairāk par 5 %, šķīdums A ir apstiprināts. Ja atšķirība ir lielāka par 5 %, visi šķīdumi jāgatavo no jauna un jāatkārto visa procedūra.

17. Veidojot papildlīkni (addition), ievēro:

17.1. šī pielikuma 6.3.apakšpunktā noteiktās prasības;

17.2. nosacījumu, ka analizējamam paraugam jābūt daļai no analīzei paredzētā pārtikas produkta. Pirms parauga ņemšanas pārtikas produktu samaisa vai sasmalcina un samaisa;

17.3. šādu procedūru: sagatavo divas sērijas, vismaz ar septiņām kolbām katru. Iesver katrā kolbā ne mazāk par 5 g pētāmā pārtikas produkta parauga. Pārliecinās, ka visās kolbās ir vienāds daudzums pārtikas produkta. Kolbas nekavējoties noslēdz. Uz katru parauga gramu kolbās pievieno 1 ml destilēta, demineralizēta vai vismaz ekvivalentas tīrības ūdens vai (ja nepieciešams) attiecīgu šķīdinātāju (homogēniem pārtikas produktiem ūdens nav nepieciešams). Katrā kolbā pievieno atšķaidītu vinilhlorīda standartšķīdumu (šī pielikuma 6.2.apakšpunkts) tā, lai kolbās pievienotā vinilhlorīda koncentrācija būtu 0; 0,005; 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05 (utt.) mg kilogramā pārtikas produkta. Nodrošina, lai kopējais N,N-dimetilacetamīda vai iekšējā standartšķīduma (šī pielikuma 3.3.apakšpunkts) tilpums visās kolbās būtu vienāds. Atšķaidītā vinilhlorīda standartšķīduma (šī pielikuma 6.2.apakšpunkts) un pievienotā N,N-dimetilacetamīda daudzumam jābūt tādam, lai attiecība starp kopējo pievienoto šķīdumu tilpumu (ml) un kolbās esošo pārtikas produkta daudzumu (g) ir iespējami zema, bet nepārsniedz 5 un ir nemainīga visās kolbās. Noslēdz kolbas un veic gāzhromatogrāfijas analīzi atbilstoši šī pielikuma 18.punktam.

18. Gāzhromatogrāfijas analīze:

18.1. kolbas sakrata, lai iegūtu iespējami viendabīgāku pārtikas produkta šķīdumu vai suspensiju, izvairoties no šķidruma saskarsmes ar membrānu;

18.2. noslēgtās kolbas ievieto uz divām stundām ūdens vannā

60 ± 1 °C temperatūrā, ļaujot iestāties līdzsvaram. Ja nepieciešams, kolbas sakrata atkārtoti;

18.3. paņem paraugu no “headspace” kolbā. Lietojot manuālo parauga ņemšanas paņēmienu, jāpievērš uzmanība tam, lai iegūtu reproducējamus paraugus (šo noteikumu 4.4.apakšpunkts) un šļirce tiktu uzsildīta līdz parauga temperatūrai. Izmēra smaiļu laukumus (vai augstumus), kas atbilst vinilhlorīda vai iekšējam standartšķīdumam;

18.4. uzzīmē grafiku, kurā ordinātas parāda smaiļu laukumus (vai augstumus) vai vinilhlorīda smaiļu laukumu (vai augstumu) attiecību pret iekšējā standartšķīduma smaiļu laukumu (vai augstumu), bet abscisa - pievienotā vinilhlorīda daudzumu (mg) attiecībā uz katrā kolbā nosvērto pārtikas produkta parauga daudzumu (kg). Izmēra abscisu grafikā. Iegūtais lielums ir vinilhlorīda koncentrācija pētāmajā pārtikas produkta paraugā;

18.5. ar piemērotu metodi no kolonnas aizvāc N,N-dimetilacetamīda pārpalikumu, tiklīdz uz hromatogrammas parādās N,N-dimetilacetamīda smaile.

19. Rezultāti.

Pētāmajos pārtikas produktos no materiāliem un priekšmetiem migrējušais vinilhlorīds (izteikts mg/kg) ir vidējais lielums no diviem atbilstoši šī pielikuma 18.punktam iegūtajiem rezultātiem, ja ir ievēroti šī pielikuma 21.punktā minētie atkārtojamības kritēriji.

20. Vinilhlorīda apstiprināšana: ja no materiāliem vai priekšmetiem migrējuša vinilhlorīda saturs, kas aprēķināts atbilstoši šī pielikuma 19.punktam, pārsniedz šajos noteikumos noteikto maksimāli pieļaujamo līmeni, abu paraugu analīžu (šī pielikuma 18.punkts) rezultātus apstiprina vienā no šādiem veidiem:

20.1. izmantojot vismaz vienu citu kolonnu, kurai ir stacionārā fāze ar atšķirīgu polaritāti. Procedūru turpina, kamēr iegūst hromatogrammu bez vinilhlorīda vai iekšējā standartšķīduma smaiļu pārklāšanās ar pārtikas produktu paraugu smailēm;

20.2. izmantojot citus detektorus (mikroelektrolītiskos vadītspējas detektorus);

20.3. izmantojot masu spektrometriju. Ja šajā gadījumā tiek atrasti molekulārie joni ar pamatmasu (parent masses) 62 un 64 m/e attiecībā 3 : 1, ar lielu ticamību var uzskatīt, ka vinilhlorīda klātbūtne ir pierādīta. Ja rodas šaubas, pēta kopējo masu spektru.

21. Atkārtojamība.

Rezultātu starpība divām vinilhlorīda noteikšanas reizēm, ko atbilstoši šī pielikuma 18.punktam vienlaikus vai ar nelielu intervālu veicis viens pētnieks tam pašam paraugam un tādos pašos apstākļos, nedrīkst pārsniegt 0,003 mg vinilhlorīda kilogramā pārtikas produkta.”

Veselības ministrs Ā.Auders